YSZZ RJ 3-2022

代替YSZZ RJ 2-2022

A类原材料质量验收准则

(熔剂)

2022 - 11 - 23发布

2022 - 11- 24实施

鞍钢股份有限公司   发布

鞍钢股份有限公司A类原材料质量验收准则

前  言

根据公司《采购管理程序》要求，制造管理部组织编制本部熔剂质量验收准则。

在实施本验收准则时，应注意下列事项：

- 本验收准则对应的是截止到2022年11月23日前发布的熔剂有效采购标准。

- 与 YSZZ RJ 2-2022相比，对于PSCS每批次结算时按计价公式吨累计扣款金额≥合同单价的情况，批次中的每吨均按1元进行结算。

- 至下一版验收准则发布之前，应在本验收准则的基础上再结合陆续增加的新下发文件。

YSZZ LGRJ 005-21

菱镁石块质量验收准则

- 1　验收流程

物料→灵山料场→炼钢总厂

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车标明镁石粉名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号（或车船号）；理化指标检验结果；发货日期；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不应混入外来杂物。10mm～30mm。超出上、下限的重量均不能超过总重量的10%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样频次：不大于20车为一批。

3.2　必检项目：MgO、H2O、S。

3.3　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

菱镁石块标准

| 物料代码 | 牌号 | 质量分级 | MgO/% | CaO/% | SiO2/% | CaF2 | P | S | H2O/% | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000482 | LM45-AL/BL | 一级品 | ≥45 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤3 | 20～45 |
|  |  | 二级品 | ≥42 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤3 | 20～45 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　MgO不合格扣款标准

1） 42%≤MgO＜45%每降低1%在基价基础上下浮2元/吨（不足1%按1%计）；

- 2） MgO：40%～＜42%，扣款15%；

- 3） MgO：38%～＜40%，扣款30%；

- 4） MgO：36%～＜38%，扣款50%；

- 5） MgO＜36%，扣款80%。

4.2　S不合格扣款标准

1） S每上升0.010%在基价基础上分别下浮1元/吨；

2） S＞0.10%,按单价50%结算。

4.3　H2O不合格扣款标准

H2O每上升0.5%在基价基础上下浮1元/吨（不足0.5%按0.5%计）。

- 4.4　当PSCS每批次结算时按计价公式吨累计扣款金额≥合同单价时，批次中的每吨均按1元进行结算。