具体实施方案

下面将结合非限定性实施例作进一步说明：企业或个人A用通常的碎石机将菱镁矿石块料破碎成料径为5mm～50mm、最佳粒径为10mm～20mm的小粒料堆放在料库内，用粉煤机将煤块粉碎成煤粉，用轻烧粉(最佳粘结剂)作的粘结剂，其比值是煤粉为80%、轻烧粉为20%(重量比)，再加入适量的水并调拌成具有粘性的煤糊状倒入搅拌机，又把菱镁矿石小粒料也倒入搅拌机搅拌，使菱镁矿石小粒料地颗粒外粘附并覆盖一层煤衣，然后用自然或人工方式使小粒料颗粒外面的煤衣干燥或凝固后，所形成菱镁矿石含70%、煤粉含30%(重量比)的粘覆式小粒料燃料，售给用户B作锅炉燃料之用、用户C作生活取暖的燃料之用，用户B和C在使用时，其燃烧的低温段300～800度作加热功能之用，其燃烧的高温段500～1100度作煅烧功能之用，所以，菱镁矿石粘覆式小粒料燃料所燃(煅)烧后的生成物不产生废渣，产生一种产品：氧化镁，又可作为商品售给用户D、用户E等作建材之用或其它商业用品。菱镁矿石粘覆式小粒料中的煤石比例中的热量兼顾用户热量需求，本实施例煤石比例是30%∶70%;因此，菱镁矿石粘覆式小粒料是一种集节能型、清洁型(除硫性好)、无废渣燃烧型、煅烧产品型于一身的多功能复合型新式燃料。粘结剂以轻烧粉最佳，因为它是可逆式反应燃(煅)烧后仍成为轻烧粉。当然水泥、水玻璃、粘土、石灰也可作粘结剂。