权利要求书

1.一种轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，包括如下重量份的组分： 轻烧白云石粉20份～60份，调凝剂5份～35份

膨胀骨料5份～35份，抗水外加剂0.5份～8份。

2.根据权利要求1所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：粉煤灰1～60份。

3.根据权利要求1或2任意所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：增强增稠剂1～40份。

4.根据权利要求1-3任意所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：硅藻土1～20份。

5.根据权利要求1-4任意所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：聚苯乙烯泡沫颗粒0.5～5份。

6.根据权利要求1-5任意所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：聚丙烯纤维0.01～0.2份。

7.根据权利要求1-6任意所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：减水剂0.05～2份。

8.根据权利要求1所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述轻烧白云石粉为白云石经过煅烧之后的含有活性氧化镁和碳酸钙的粉末材料。

9.根据权利要求2所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述粉煤灰为干排粉煤灰。

10.根据权利要求1所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述调凝剂为氯化镁和硫酸镁中的一种或其混合物。

11.根据权利要求10所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述氯 化镁为无水氯化镁、二水氯化镁、四水氯化镁和六水氯化镁中的一种或其混合物。

12.根据权利要求10所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述硫酸镁为无水硫酸镁、一水硫酸镁、三水硫酸镁、五水硫酸镁和七水硫酸镁中的一种或其混合物。

13.根据权利要求3所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁中的一种或其混合物。

14.根据权利要求4所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述硅藻土为原状硅藻土粉和煅烧硅藻土粉中的一种或其混合物。

15.根据权利要求1所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒、闭孔膨化珍珠岩颗粒、开孔膨化蛭石颗粒、闭孔膨化蛭石颗粒中的任意一种或一种以上的混合物。

16.根据权利要求5所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述聚苯乙烯泡沫颗粒为0.5mm～5.0mm。

17.根据权利要求6所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述聚丙烯纤维长度为3mm～20mm，直径为10um～50um。

18.根据权利要求1所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述抗水外加剂为磷酸钠、磷酸钾、磷酸铵、磷酸钙、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钙、偏磷酸钠、硫酸亚铁、石膏和硅灰中的任意一种或一种以上的混合物。

19.根据权利要求7所述的轻烧白云石保温砂浆，其特征在于，所述减水剂为木质磺酸钙或萘系高效减水剂中的一种或其混合物。