权利要求书

1.一种水泥基材料增韧用水镁石纤维膏，其特征在于，包括天然水镁石纤维、减水剂和水，天然水镁石纤维∶高效减水剂∶水的重量配比为1∶(0.2-1.2)∶(0.15-0.75)。

2.根据权利要求1所述的一种水泥基材料增韧用水镁石纤维膏，其特征在于，减水剂为萘系高效减水剂、三聚氰氨甲醛高效减水剂、氨基磺酸盐高效减水剂、脂肪族高效减水剂或它们的混合物。

3.根据权利要求1所述的一种水泥基材料增韧用水镁石纤维膏，其特征在于，其中天然水镁石纤维为6级或7级纤维。

4.一种水泥基材料增韧用水镁石纤维膏的制备方法，其特征在于，是将水镁石纤维、减水剂和水按重量配比为1∶(0.2-1.2)∶(0.15-0.75)加入强制式机械搅拌机中混合搅拌5-15分钟，然后密闭放置24小时，即可。