具体实施方案

实施例1

将7级水镁石纤维、萘系高效减水剂和自来水按1∶0.25∶0.75的质量比加入强制式机械搅拌机中，搅拌10分钟得到水镁石纤维膏，密闭静置24小时备用。

将P.0.42.5#普通硅酸盐水泥，细度模数2.8的河砂及粒度4.75-31.5mm连续级配石灰石碎石、自来水以及水镁石纤维膏投入强制式混凝土搅拌机中搅拌3分钟，得到新拌水镁石纤维混凝土材料。其中水泥用量为350Kg/M3，水灰比0.38(含水镁石纤维膏中用水)，砂率0.37。水镁石纤维膏用量为水泥用量的8%。

为比较，在相同原材料及用量情况下，将水镁石纤维膏换成水镁石干纤维和萘系高效减水剂干粉，纤维及减水剂的相对用量与水镁石纤维膏折算量相同。将所有原料同时投入强制式混凝土搅拌机中搅拌相同时间，得到水镁石干纤维混凝土对比样。

同时，在其它原材料相同的情况下，取消水镁石纤维，在相同的制备条件下得到无纤维的普通混凝土对比样。

测试试验样及两个对比样的新拌混凝土塌落度，然后注模成型和标准养护，测试混凝土的抗压、抗折强度。结果见表1。

表1实施例1混凝土试验结果

| 纤维砼类别 | 塌落度，mm | 28d抗压，MPa | 28d抗折，MPa | 抗压/抗折比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维膏样 | 30 | 45.3 | 7.3 | 6.2 |
| 干纤维样 | 40 | 42.8 | 5.7 | 7.5 |
| 无纤维样 | 50 | 42.5 | 4.7 | 9.0 |

从表可知，纤维膏样抗折强度明显高于干纤维样及无纤维样，混凝土的抗压强度/抗折强度比明显低于干纤维样及无纤维样，说明混凝土韧性较好。

从图1、图2可知，纤维膏混凝土样中纤维以细丝状分散与混凝土中，而干纤维样纤维以束状存在于混凝土中，且分散不均。说明以纤维膏形式有利于纤维增强增韧作用的发挥。

实施例2

将6级水镁石纤维、固含量27%氨基磺酸盐高效减水剂、缓凝剂乙二醇和自来水按1∶1.2∶0.01∶0.29的质量比加入强制式机械搅拌机中，搅拌15分钟得到水镁石纤维膏，密闭静置24小时备用。

将实施例1相同的水泥，砂、碎石、自来水，与本例水镁石纤维膏同时投入强制式混凝土搅拌机中搅拌2.5分钟，得到新拌水镁石纤维混凝土材料。水镁石纤维膏用量为水泥用量的10%。测得新拌混凝土坍落度40mm，28d抗压强度7.1MPa，28d抗折强度44.7MPa，抗压/抗折强度比为6.3。

实施例3

将7级水镁石纤维、6级水镁石纤维、固含量35%脂肪族高效减水剂、防水剂三氯化铁和自来水按0.8∶0.2∶0.8∶0.85∶0.35的质量比加入强制式机械搅拌机中，搅拌10分钟得到水镁石纤维膏，密闭静置24小时备用。

将与实施例1相同的水泥，砂、碎石、自来水，与本例水镁石纤维膏同时投入强制式混凝土搅拌机中搅拌4分钟，得到新拌水镁石纤维混凝土材料。水镁石纤维膏用量为水泥用量的12%。测得新拌混凝土坍落度30mm，28d抗压强度44.8MPa，28d抗折强度7.6MPa，抗压/抗折强度比为5.9。

实施例4

将固含量27%的氨基磺酸盐减水剂、萘系高效减水剂干粉和固含量28%三聚氰氨甲醛高效减水剂按0.5∶0.1∶0.4的质量比混合得到复合减水剂。将7级水镁石纤维、复合减水剂和自来水按1∶0.8∶0.2的质量比加入强制式机械搅拌机中，搅拌8分钟得到水镁石纤维膏，密闭静置24小时备用。

将与实施例1相同的水泥，砂、碎石、自来水，与本例水镁石纤维膏同时投入强制式混凝土搅拌机中搅拌3.5分钟，得到新拌水镁石纤维混凝土材料。水镁石纤维膏用量为水泥用量的8%。测得新拌混凝土坍落度50mm，28d抗压强度45.9MPa，28d抗折强度8.2MPa，抗压/抗折强度比为5.6。

实施例5

将7级水镁石纤维、固含量27%的氨基磺酸盐减水剂、引气剂十二烷基苯磺酸钠和自来水按1∶1.19∶0.01∶0.3的质量比加入强制式机械搅拌机中，搅拌12分钟得到水镁石纤维膏，密闭静置24小时备用。

将与实施例1相同的砂、碎石、自来水，以及P.C.32.5#复合硅酸盐水泥及本例水镁石纤维膏同时投入强制式混凝土搅拌机中搅拌3分钟，得到新拌水镁石纤维混凝土材料。P.C.32.5#复合硅酸盐水泥用量为360Kg/M3。水镁石纤维膏用量为水泥用量的9%。测得新拌混凝土坍落度30mm，28d抗压强度35.9MPa，28d抗折强度5.7MPa，抗压/抗折强度比为6.3。

为比较，将本例中水镁石纤维膏换成水镁石纤维干粉、固含量27%的氨基磺酸盐减水剂及引气剂干粉，不经过预先搅拌制作纤维膏的工艺，而是将纤维、减水剂、引气剂与砂、石、水泥及水同时加入混凝土搅拌机中搅拌3分钟得到新拌混凝土。测得其坍落度50mm，硬化混凝土28d抗压强度35.3MPa，28d抗折强度4.2MPa，抗压/抗折强度比为8.4，韧性明显低于纤维膏样。