发明内容

本发明的目的之一在于提供一种水镁石纤维膏及其制造方法，用于水泥基材料的增韧，可在水泥混凝土或砂浆拌合时避免粉尘飞扬，同时施工工艺性好、利于在混凝土或砂浆中应用液体减水剂或其它外加剂。

本发明水镁石短纤维在水泥基复合材料中的应用，不但降低水泥基材料的生产效率，且能有效劈分纤维束，并使纤维易于在水泥基体中分散，利于纤维增韧作用的发挥。

本发明是通过以下技术方案实现的：

包括天然水镁石纤维、减水剂和水，天然水镁石纤维∶高效减水剂∶水的重量配比为1∶(0.2-1.2)∶(0.15-0.75)。其中天然水镁石纤维为6级或7级纤维。是将水镁石纤维、减水剂和水按重量配比为1∶(0.2-1.2)∶(0.15-0.75)加入强制式机械搅拌机中混合搅拌5-15分钟，然后密闭放置24小时，即可。用于混凝土或水泥砂浆中。通过纤维膏的制备，可以使纤维束在减水剂的作用下得到预劈分。减水剂是指萘系高效减水剂或氨基磺酸盐减水剂或三聚氰胺甲醛减水剂或脂肪族减水剂，或以上各种减水剂的混合物。这些减水剂一般均是阴离子型表面活性剂，它们既能在混凝土或砂浆中起减水作用，还能对水镁石纤维束起化学松解作用。还可以加入其它外加剂，是指可改善混凝土某些性能的外加剂。例如能改善混凝土工作性和抗冻性的引气剂，调节混凝土凝结时间及早期强度的缓凝剂、促凝剂、早强剂，改善混凝土的耐久性的防水剂等。拌合水泥混凝土或水泥砂浆时将水镁石纤维膏和水泥、砂、石和水同时加入混凝土搅拌机中，搅拌2-4分钟即可。水镁石纤维膏在水泥混凝土或水泥砂浆中的用量为水泥量的5-15%。

附图说明：

图1是水镁石纤维膏混凝土样断面的SEM照片

图2是水镁石干纤维混凝土样断面的SEM照片。