具体实施方案

原材料选用蚀变纯橄榄岩或蛇纹石，MgO<32%，灼失量>10%，将其置于微波窑炉中进行煅烧，在低于600-700℃时纯橄榄岩(蛇纹石)脱失结晶水，蚀变矿物还原成镁橄榄石Mg2SiO4和部分MgSiO3，即2MgO、SiO2+H2O，使其制品在低于600-1500℃充分烧结，煅烧高温区时间为2-5分钟。去掉矿石中的结晶水及其它挥发份杂质，冷却至室温后得到熟料镁橄榄石，灼失量<1.0%。其主要理化指标为：MgO≥44%，SiO2≤45%，Tfe2O3<10%，Al2O3+CaO<1.0%，耐火度≥1710℃。较传统石灰窑炉无CO、CO2、SO2、废烟、气排放，且提高产量，降低能耗，真正实现了环保、节能工业化生产。

得到的熟料镁橄榄石破碎到直径小于25mm，再用高压磨粉机或球磨机制成4目/70目的砂或150目/400目的各种粒度粉状规格，得到所需的镁橄榄石砂、粉产品及制品。