权利要求书

1.一种微波焙烧硅酸盐类橄榄石矿制备镁橄榄石的方法，其特征在于：将硅酸盐类橄榄石矿置于微波窑炉中进行煅烧，控制温度低于600℃时，使硅酸盐类橄榄石矿脱失结晶水，继续进行高温煅烧，煅烧高温区时间为2-5分钟，高温区温度在600-1500℃之间，冷却至室温得到熟料镁橄榄石。

2.根据权利要求1所述的微波焙烧硅酸盐类橄榄石矿制备镁橄榄石的方法，其特征在于：所述的硅酸盐类橄榄石矿是已蚀变的纯橄榄岩或蛇纹石，MgO含量小于32%，灼失量大于10%。