权利要求书

1.一种镁橄榄石灌浆料，其特征在于：包括以下以重量份计的原料：镁橄榄石骨料和粉料68-85;粉煤灰2-5;减水剂0.15-0.5;增强剂0.03-0.05;微膨剂0.2-0.5;早强剂0.02-0.1;流平、分散剂0.1-0.8;水泥20-40;将原料按上述比例均匀混合后得到镁橄榄石灌浆料。

2.根据权利要求1所述的镁橄榄石灌浆料，其特征在于：所述的镁橄榄石骨料、粉料是由电熔镁橄榄石、重烧镁橄榄石或镁橄榄石原矿中的一种或一种以上的混合物经破碎、筛分而成。

3.根据权利要求1或2所述的镁橄榄石灌浆料，其特征在于：镁橄榄石骨料粒度为0.5-12毫米，粉料粒径为100-270目。

4.根据权利要求1所述的镁橄榄石灌浆料，其特征在于：减水剂选用聚羧酸。

5.根据权利要求1所述的镁橄榄石灌浆料，其特征在于：增强剂选用CMC。

6.根据权利要求1所述的镁橄榄石灌浆料，其特征在于：微膨剂选用氧化钙。

7.根据权利要求1所述的镁橄榄石灌浆料，其特征在于：早强剂选用三乙醇胺。

8.根据权利要求1所述的镁橄榄石灌浆料，其特征在于：流平、分散剂选用六偏磷酸钠。