权利要求说明书

1、一种用氧化镁矿直接冶炼成精镁方法其特征：用电能、水煤气、碳元素把氧化镁矿，一次性冶炼出精镁、煤气、炉渣的冶炼镁法，特征在于包括步骤为，用制团机将搅拌后的氧化镁粉和石油沥青混合物压制成料球，φ为25-40与焦碳块按比例混合干燥后加入大电阻炉(8)中加以密闭。烧水锅炉(6)通水、通煤气燃烧后产生水蒸气，由水蒸气管(26)输送到A电阻炉(7)内，电阻炉内有耐火砖(4)和石墨电极(5)砌成的炉腔，铜导电瓦(35)与铜导电线(3)和石墨碳砖电极(5)连接，并连接电弧变压器(2)与控制屏(1)与电源，电能把A碳阻炉中的焦碳块升温到880℃以上，与水蒸气产生分解反应生成水煤气(H2O蒸气+CΔ=H2+CO)，再由水煤气管(26)输送入大电阻炉(8)的炉腔内。大电阻炉雷同A碳电阻炉，但炉内由料斗(22)装入的是料球和焦碳块，同样用电能把炉中的焦碳块和料球升温到1000-1050℃，水煤气中的氢气H2在高温下去置换高温料球中的氧化镁中的氧元子，成水和液态镁、炉渣、煤气等，液态镁由液态镁管(28)流入B镁电阻炉内，炉渣由出渣口(30)定期排出，煤气和粉尘一同被抽风机(14)经烟尘管抽入除尘器11内，出水龙头(24)喷水除尘，隔板(23)的孔把烟尘和水多次接作得到降温除尘的效果，粉尘由排渣口(30)排出，煤气抽入煤气柜(33)内后由煤气管(32)输送到用户，液态镁流入B电阻炉后与其它电阻炉相同用电能把液态升温到1120-1180℃蒸馏成镁蒸气，所有温度数据都由高温温度计(37)显示加以控温。镁蒸气通过镁蒸气管(16)输送入镁冷凝器(13)中冷却成液态后成固态镁，密闭式装入装精镁桶(38)后出厂成产品。

2、权利要求1所述，氧化镁矿直接冶炼成精镁方法特征是：水进烧水锅炉(6)后，燃气燃烧锅炉管(29)升温到100℃以上成水蒸气后又经水蒸气管(26)输送入A碳电阻炉的底炉腔内。

3、权利要求3所述，氧化镁矿直接冶炼成精镁方法特征是：水蒸气进入A碳电阻炉后电阻炉由钢板(9)卷制成圆筒型，上有加碳斗(19)、盖(21)、阀门(20)组成，预热后的焦碳块从碳斗(19)密闭式加入炉腔中，炉腔由耐火砖(4)和石墨电极(5)卷砌而成，外有保温层(10)在外是钢板(9)，石墨电极(5)与铜导电瓦(35)、铜导电线(3)、电弧炉变压器(2)、控制屏(1)电源连接成一个通电体，当控制屏开关开起后，石墨电极(5)与焦碳块通电形成回路电流，使碳块升温到880℃以上，水蒸气与高温碳层产生分解反应生成水煤气(H2O蒸气+CΔ=H2+CO)水煤气进煤气管(26)被输送到大电阻炉(8)腔内。

4、权利要求4所述，氧化镁矿直接冶炼成精镁方法特征是： 水煤气由进煤气管(26)送入大电阻炉(8)后，炉腔和其它电阻炉一样也由(4)、(5)组成，石墨电极(5)与铜导电瓦(35)、电炉变压器(2)、控制屏(1)电源连通，当控制屏(1)开关合上后，炉腔内组成回路，焦碳块、料球升温1000-1050℃，料球中的氧化镁矿中的氧原子被高温水煤气中氢原子置换出来，冶炼出液态粗镁，(H2+MgOΔ=H2O(蒸气)+Mg(液体))从炉底的液态镁管(28)流入B镁电阻炉内。烟尘、煤气等由抽风机(14)经烟尘管(27)抽入水除尘器(11)除尘后煤气抽入煤气柜(33)内由煤气出管(32)输出利用。

5、权利要求与所述，氧化镁矿直接冶炼成精镁方法特征是：液态镁流入B镁电阻炉内后，电阻炉的结构都相同，用电能把液态镁升温由高温温度计(37)显示加以控温。到1120-1180℃，蒸馏成气态镁由镁蒸气管(16)输送到镁冷凝器(13)内逐渐降温到100℃以下，冷却成液态镁、固态镁，密闭装入精镁桶(38)内，运出去成产品，完成冶炼镁的全过程。