技术领域

本发明属于矿物加工技术领域，具体涉及一种高硅高钙低品级水镁石的分步浮选方法。

技术背景

水镁石是一种重要的非金属矿产资源，是镁质材料重要原料，是用来生产高档无机阻燃剂和高级耐火材料的优质原料。 水镁石是我国的优势矿产资源之一，已经探明的水镁石的储量已超过0.3亿吨，目前全世界仅有中国，美国，加拿大，挪威，俄罗斯和朝鲜有此矿藏。长期以来，我国的水镁石资源多数自然品位较高，许多水镁石矿山仅开采优质水镁石矿石，很多低品级的水镁石都未能利用，造成了资源的极大浪费。随着优质水镁石资源日渐枯竭和无机阻燃及耐火材料市场的不断扩大，对低品级水镁石进行开发利用的需求迫在眉睫，开发一种有效的低品级水镁石的利用方法是目前急需解决的问题。

论文《吉林省集安县水镁石蛇纹石综合利用研究》(李典，吉林省地质实验研究中心)公开了一种高硅低品位水镁石的浮选方法，其要点是一次正浮选法，将其中的硅除去，MgO的回收率为49.07%，回收率较低;论文《以FL作捕收剂浮选分离水镁石蛇纹石的研究》也公开了一种高硅低品位水镁石的一次浮选法，其采用的捕收剂为FL，MgO的回收率只有18.83%，脱硅效果也不好。目前针对高硅高钙的低品位水镁石的浮选方法的研究尚未可见，其浮选方法和药剂制度也亟待进一步研究。

针对目前存的问题，本发明提供一种高硅高钙低品级水镁石的分步浮选方法，目的是通过对低品级水镁石进行反浮选和正浮选，获得适用于生产无机阻燃剂和高档镁制品的高品级水镁石。

本发明的高硅高钙低品级水镁石的成分，按重量百分比含MgO50~60%，SiO23~13%，CaO2~10%，余量为杂质。