具体实施方式

实施例1 高硅高钙低品级水镁石原料主要成分按重量百分比含MgO53.08%， SiO2 12.29%，CaO 4.75%，Al2O3 0.07%，余量为杂质;

将高硅高钙低品级水镁石球磨至细度≤0.074mm的部分占全部物料总重量的70%，然后加水制成重量浓度20%的原矿浆;

将原矿浆放入浮选设备中，在搅拌速度1600rpm条件下，先加入抑制剂水玻璃搅拌3min，水玻璃加入量为800g/t，再加入捕收剂十二胺搅拌3min，十二胺的加入量为100g/t原矿浆，再加入起泡剂松醇油搅拌60s，松醇油的加入量为10g/t原矿浆，然后进行4min反浮选粗选，分选出含钙的尾矿，获得粗精矿;

对反浮选粗选获得的粗精矿进行2次反浮选精选，获得脱钙矿，第一次反浮选精选前加入捕收剂十二胺，在搅拌速度1600rpm条件下搅拌3min，然后反浮选精选2min，第二次反浮选精选前加入捕收剂十二胺，在搅拌速度1600rpm条件下搅拌3min，然后反浮选精选2min，其中每次反浮选精选时十二胺加入量为25g/t粗精矿;

在脱钙矿中加水制成重量浓度为20%的脱钙矿浆，然后加入Na2CO3调节脱钙矿浆pH值为10，在搅拌速度1600rpm条件下，先加入抑制剂六偏磷酸钠搅拌3min，六偏磷酸钠加入量为100g/t脱钙矿浆，再加入捕收剂油酸钠搅拌3min，油酸钠的加入量为1000g/t脱钙矿浆，然后进行3min正浮选粗选，分选出含硅的尾矿和脱钙精矿;

正浮选粗选获得的脱钙精矿进行2次正浮选精选，其中第一次正浮选精选的时间为3min，第二次正浮选精选的时间为2min，获得水镁石精矿，其成分按重量百分比为含MgO67.90%，SiO20.60%，CaO0.26%，余量为杂质;

第一次反浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂水玻璃、捕收剂十二胺和起泡剂松醇油的原矿浆中，共同进行反浮选粗选，第二次反浮选精选获得的尾矿返回到加入有捕收剂十二胺的反浮选粗选获得的粗精矿中，共同进行第一次反浮选精选;

第一次正浮选精选获得的尾矿与加入有抑制剂六偏磷酸钠和捕收剂油酸钠的脱钙矿浆中，共同进行正浮选粗选，第二次正浮选精选获得的尾矿返回到正浮选粗选获得的脱钙精矿中，共同进行第一次正浮选精选;

获得的水镁石精矿中的MgO占原料中MgO总重量的66.08%。

实施例2

高硅高钙低品级水镁石原料主要成分按重量百分比含MgO58.08%，SiO25.29%，CaO4.75%，Al2O30.07%，余量为杂质;

将高硅高钙低品级水镁石球磨至细度≤0.074mm的部分占全部物料总重量的80%，然后加水制成重量浓度30%的原矿浆;

将原矿浆放入浮选设备中，在搅拌速度1700rpm条件下，先加入抑制剂水玻璃搅拌4min，水玻璃的加入量为900g/t原矿浆，然后加入捕收剂十二胺搅拌4min，十二胺的加入量为150g/t原矿浆，再加入松醇油搅拌80s，松醇油的加入量为15g/t原矿浆，然后进行5min反浮选粗选，分选出含钙的尾矿，获得粗精矿;

对反浮选粗选获得的粗精矿进行1次反浮选精选，获得脱钙矿，反浮选精选前加入捕收剂十二胺，在搅拌速度1700rpm条件下搅拌4min，然后反浮选精选3min，其中反浮选精选时十二胺加入量为30g/t粗精矿;

在脱钙矿中加水制成重量浓度为25%的脱钙矿浆，然后加入Na2CO3调节脱钙矿浆pH值为10.8，在搅拌速度1700rpm条件下，先加入抑制剂六偏磷酸钠搅拌4min，六偏磷酸钠加入量为200g/t脱钙矿浆，再加入捕收剂油酸钠搅拌4min，油酸钠的加入量为1500g/t脱钙矿浆，然后进行4min正浮选粗选，分选出含硅的尾矿，获得脱钙精矿;

对正浮选粗选获得的脱钙精矿进行1次正浮选精选，正浮选精选的时间为4min，获得水镁石精矿，其成分按按重量百分比含MgO67.56%，SiO20.69%，CaO0.22%，余量为杂质;

反浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂水玻璃、捕收剂十二胺和起泡剂松醇油的原矿浆中，共同进行反浮选粗选;

正浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂六偏磷酸钠和捕收剂油酸钠的脱钙矿浆中，共同进行正浮选粗选;

获得的水镁石精矿中的MgO占原料中MgO总重量的76.27%。

实施例3

高硅高钙低品级水镁石原料主要成分按重量百分比含MgO59.08%，SiO23.29%，CaO3.75%，Al2O30.07%，余量为杂质;

将高硅高钙低品级水镁石球磨至细度≤0.074mm的部分占全部物料总重量的95%，然后加水制成重量浓度40%的原矿浆;

将原矿浆放入浮选设备中，在搅拌速度1800rpm条件下，先加入抑制剂水玻璃搅拌3min，水玻璃加入量为1500g/t原矿浆，然后加入捕收剂十二胺搅拌3min，十二胺的加入量为200g/t原矿浆，再加入松醇油搅拌90s，松醇油的加入量为20g/t原矿浆，然后进行4min反浮选粗选，分选出含钙的尾矿，获得粗精矿;

将反浮选粗选获得的粗精矿作为脱钙矿，在脱钙矿中加水制成重量浓度为30%的脱钙矿浆，然后加入Na2CO3调节脱钙矿浆pH值为11，在搅拌速度1800rpm条件下，先加入抑制剂六偏磷酸钠搅拌3min，六偏磷酸钠加入量为300g/t脱钙矿浆，再加入捕收剂油酸钠搅拌3min，油酸钠的加入量为1600g/t脱钙矿浆，然后进行3min正浮选粗选，分选出含硅的尾矿，获得脱钙精矿，正浮选粗选获得的脱钙精矿即为水镁石精矿，其主要成分按重量百分比含MgO67.01%，SiO20.64%，含CaO0.32%，余量为杂质;

获得的水镁石精矿中的MgO占原料中MgO总重量的80.03%。

实施例4

高硅高钙低品级水镁石原料主要成分按重量百分比含MgO55.2%，SiO23.88%，CaO7.22%，Al2O30.36%，余量为杂质;

将高硅高钙低品级水镁石球磨至细度≤0.074mm的部分占全部物料总重量的85%，然后加水制成重量浓度40%的原矿浆;

将原矿浆放入浮选设备中，在搅拌速度1800rpm条件下，先加入抑制剂水玻璃搅拌4min，水玻璃加入量为1200g/t原矿浆，然后加入捕收剂十二胺搅拌4min，十二胺的加入量为150g/t原矿浆，再加入松醇油搅拌80s，松醇油的加入量为15g/t原矿浆，然后进行5min反浮选粗选，分选出含钙的尾矿，获得粗精矿;

对反浮选粗选获得的粗精矿进行2次反浮选精选，获得脱钙矿，一次反浮选精选时先加入捕收剂十二胺，在搅拌速度1600rpm条件下搅拌3min，然后反浮选精选2min，二次反浮选精选时先加入捕收剂十二胺，在搅拌速度1600rpm条件下搅拌3min，然后反浮选精选2min，其中每次反浮选精选时十二胺加入量为35g/t粗精矿;

在脱钙矿中加水制成重量浓度为25%的脱钙矿浆，然后加入Na2CO3调节脱钙矿浆pH值为10.8，在搅拌速度1800rpm条件下，先加入抑制剂六偏磷酸钠搅拌3min，六偏磷酸钠加入量为140g/t脱钙矿浆，再加入捕收剂油酸钠搅拌3min，油酸钠的加入量为1800g/t脱钙矿浆，然后进行3min正浮选粗选，分选出含硅的尾矿，获得脱钙精矿; 对正浮选粗选获得的脱钙精矿进行2次正浮选精选，其中第一次正浮选精选的时间为3min，第二次正浮选精选的时间为2min，获得水镁石精矿，其主要成分按重量百分比含MgO67.93%，SiO20.27%，CaO0.89%，余量为杂质;

第一次反浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂水玻璃、捕收剂十二胺和起泡剂松醇油的原矿浆中，共同进行反浮选粗选，第二次反浮选精选获得的尾矿返回到加入有捕收剂十二胺的反浮选粗选获得的粗精矿中，共同进行第一次反浮选精选;

第一次正浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂六偏磷酸钠和捕收剂油酸钠的脱钙矿浆中，共同进行正浮选粗选，第二次正浮选精选获得的尾矿返回到正浮选粗选获得的脱钙精矿中，共同进行第一次正浮选精选;

获得的水镁石精矿中的MgO占原料中MgO总重量的68.25%。

实施例5

高硅高钙低品级水镁石原料主要成分按重量百分比含MgO54.14%，SiO23.66%，CaO3.18%，Al2O30.05%，余量为杂质;

将高硅高钙低品级水镁石球磨至细度小于0.074mm的部分占全部物料总重量的93%，然后加水制成重量浓度30%的原矿浆;

将原矿浆放入浮选设备中，在搅拌速度1700rpm条件下，先加入抑制剂水玻璃加入量为1000g/t脱钙矿浆原矿浆，然后加入捕收剂十二胺搅拌3min，十二胺的加入量为100g/t原矿浆，再加入松醇油搅拌60s，松醇油的加入量为10g/t原矿浆，然后进行4min反浮选粗选，分选出含钙的尾矿，获得粗精矿;

将反浮选粗选获得的粗精矿作为脱钙矿，在脱钙矿中加水制成重量浓度为30%的脱钙矿浆，然后加入Na2CO3调节脱钙矿浆pH值为10.8，在搅拌速度1700rpm条件下，先加入抑制剂六偏磷酸钠搅拌3min，六偏磷酸钠加入量为260g/t脱钙矿浆，再加入捕收剂油酸钠搅拌4min，油酸钠的加入量为1900g/t脱钙矿浆，然后进行3min正浮选粗选，分选出含硅的尾矿，获得脱钙精矿;

对正浮选粗选获得的脱钙精矿进行2次正浮选精选，其中第一次正浮选精选的时间为3min，第二次正浮选精选的时间为2min;获得水镁石精矿，其成分按按重量百分比含MgO67.15%，SiO20.26%，CaO 0.25%，余量为杂质;

第一次正浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂六偏磷酸钠和捕收剂十二胺的脱钙矿浆中，共同进行正浮选粗选，第二次正浮选精选获得的尾矿返回到正浮选粗选获得的脱钙精矿中，共同进行第一次正浮选精选;

获得的水镁石精矿中的MgO占原料中MgO总重量的70.5%。