步骤

本发明的技术方案按照以下步骤进行：

(1)球磨：将高硅高钙低品级水镁石球磨至细度≤0.074mm的部分占全部物料总重量的70~95%，然后加水制成重量浓度20~40%的原矿浆。

(2)反浮选：将原矿浆放入浮选设备中，在搅拌速度(1600~1800)rpm的条件下，先加入抑制剂水玻璃搅拌3~4min，水玻璃的加入量为800~1500g/t原矿浆，然后加入捕收剂十二胺并搅拌3~4min，十二胺的加入量为100~200g/t原矿浆，再加入起泡剂松醇油并搅拌60~90s，松醇油的加入量为10~20g/t原矿浆，然后进行4~5min反浮选粗选，分选出含钙的尾矿，获得粗精矿;对获得的粗精矿进行0~2次反浮选精选，在反浮选精选前加入捕收剂十二胺，十二胺加入量为25~50g/t粗精矿，在搅拌速度(1600~1800)rpm条件下搅拌3~4min，然后反浮选精选2~3min，获得脱钙矿;

(3)正浮选：在脱钙矿中加水制成重量浓度为20~30%的脱钙矿浆，再加入Na2CO3调节脱钙矿浆pH值为10~11，在搅拌速度1600~1800rpm条件下，加入抑制剂六偏磷酸钠并搅拌3~4min，六偏磷酸钠加入量为100~300g/t脱钙矿浆，再加入捕收剂油酸钠并搅拌3~4min，油酸钠的加入量为1000~2000g/t脱钙矿浆，然后进行3~4min正浮选粗选，分选出含硅的尾矿，获得脱钙精矿;对正浮选粗选获得的脱钙精矿进行0~2次正浮选精选，其中第一次正浮选精选的时间为3~4min，第二次正浮选精选的时间为2~3min，获得水镁石精矿。 上述方法中当对粗精矿进行1次反浮选精选时，一次反浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂六偏磷酸钠、捕收剂十二胺和起泡剂松醇油的原矿浆中，共同进行反浮选粗选;当对粗精矿进行2次反浮选精选时，第一次反浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂六偏磷酸钠、捕收剂十二胺和起泡剂松醇油的原矿浆中，共同进行反浮选粗选，第二次反浮选精选获得的尾矿返回到加入有捕收剂十二胺的反浮选粗选粗精矿中，共同进行第一次反浮选精选。

上述方法中当对脱钙精矿进行1次正浮选精选时，一次正浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂六偏磷酸钠和捕收剂油酸钠的脱钙矿浆中，共同进行正浮选粗选;当对脱钙精矿进行2次正浮选精选时，第一次正浮选精选获得的尾矿返回到加入有抑制剂六偏磷酸钠和捕收剂油酸钠的脱硅矿浆中，共同进行正浮选粗选，第二次正浮选精选获得的尾矿返回到正浮选粗选获得的脱钙精矿中，共同进行第一次正浮选精选。

采用上述方法，获得的水镁石精矿的成分，按重量百分比含MgO64~68%， SiO2≤2%， CaO≤1%，余量为杂质。

上述方法中获得的水镁石精矿中的MgO回收率按重量百分比为60~80%。