特点和有益效果

本发明的高硅高钙低品级水镁石的分步浮选方法，第一步反浮选分选出大部分含钙脉石，改善了浮选环境，第二步正浮选分选出水镁石，脱除含硅脉石;该流程运行平稳，最终可获得MgO品位至少为64%，回收率60~80%的水镁石精矿; 对粗精矿和脱钙精矿分别进行反浮选精选和正浮选精选的次数取决于原料性质和最终产品要求;

本发明的方法与现有技术相比，所处理的矿石品位低，原矿中的SiO2、CaO的含量高，获得的水镁石精矿能达MgO≥64.00%、SiO2≤2%、CaO≤1%。

图1是本发明实施例1的高硅高钙低品级水镁石的分步浮选方法工艺流程图。

本发明实施例中采用的捕收剂十二胺和油酸钠、抑制剂六偏磷酸钠和水玻璃、起泡剂松醇油和PH值调节剂Na2CO3为工业级产品。

本发明实施例中采用的反浮选设备为XFD-63型单槽式浮选机，采用的正浮选设备为XFLB型微型闭路连续浮选机。 本发明实施例中选用的高硅高钙低品级水镁石为辽宁丹东地区矿产，主要脉石矿物为蛇纹石、白云石及其它硅酸盐矿物;水镁石嵌布粒度较粗，呈不均匀嵌布，有用矿物和脉石均易单体解离，其主要成分按重量百分比，含MgO50~60%，含SiO2 3~13%，含CaO 2~10%，余量为杂质。