具体实施方式

实施例1：

一种白云石镁水泥内墙防火装饰板及其制造方法，取苛性白云石粉10kg，氯化镁1.2kg，锯末1kg，粉煤灰0.5kg，膨胀珍珠岩0.5kg，水4.4kg将氯化镁和水配制成溶液，溶液和其他物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料，内墙装饰板模具中铺置玻璃纤维网布二层，背面铺置无纺布，注入浆料，在10℃条件下，成型固化18小时后脱模，脱模后在10℃，空气相对湿度小于80%条件下养护至28天后为成品。 成品经测定其主要技术指标如下：

抗折强度：25MPa，抗冲击强度：5kj/m2，水平燃烧S：0，垂直燃烧S：0，容重：1.60g/cm3，干缩率：0.3%，耐水性：24小时不粉化，表面无变化，抗卤性：无水珠，无返潮。

实施例2：

一种白云石镁水泥外墙防火装饰板及其制造方法，取苛性白云石粉10kg，氯化镁4kg，稻草6kg，滑石粉3kg，膨胀蛭石3kg，水12kg，，将氯化镁和水配制成溶液，溶液和其他物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料，外墙装饰板模具中铺置玻璃纤维网布二层，背面铺置无纺布，注入浆料，在40℃条件下，成型固化24小时后脱模，脱模后在30℃，空气相对湿度小于80%条件下养护至28天后为成品。

经测定其主要技术指标如下：

抗折强度：15MPa，抗冲击强度：3.0kj/m2，水平燃烧S：0，垂直燃烧S：0，容重：1.10g/cm3，干缩率：0.4%，耐水性：24小时不粉化，表面无变化，抗卤性：无水珠，无返潮。

实施例3：

一种白云石镁水泥外墙防火装饰板及其制造方法，取苛性白云石粉10kg，氯化镁3kg，锯末和稻草(壳)混合物3kg，矿渣粉1.5kg，聚苯乙烯2kg，水8kg，，将氯化镁和水配制成溶液，溶液和其他物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料，外墙装饰板模具中铺置玻璃纤维网布二层，背面铺置无纺布，注入浆料，在20℃条件下，成型固化20小时后脱模，脱模后在25℃，空气相对湿度小于80%条件下养护至28天后为成品。

经测定其主要技术指标如下：

抗折强度：20MPa，抗冲击强度：4.8kj/m2，水平燃烧S：0，垂直燃烧S：0，容重：1.40g/cm3，干缩率：0.3%，耐水性：24小时不粉化，表面无变化，抗卤性：无水珠，无返潮。