发明内容

本发明的目的是解决现有技术中的生产七水硫酸镁流程长、成本高、反应条件不易控制、环境污染严重、产品纯度低，含杂质高等问题。 一种利用盐湖氯化镁卤水生产七水硫酸镁的方法，包括如下步骤：

(1)以盐湖饱和氯化镁卤水为原料，加入硫酸，搅拌反应，同时得到副产物盐酸。卤水与硫酸的反应方程式为：

(2)将步骤(1)所得产物进行固液分离，液相主要是含硫酸根离子的酸性滤液，向其加入固体六水氯化镁及硫酸，返回步骤(1)，得到的固相是七水硫酸镁粗品。 (3)将所述步骤(2)得到的七水硫酸镁粗品在280～500℃下脱水，得到无水硫酸镁粗品;

(4)将所述步骤(3)得到的无水硫酸镁粗品进行溶解、搅拌和静置，进行固液分离，固相主要是硫酸钙，液相是硫酸镁溶液;

(5)将所述步骤(4)得到的硫酸镁溶液进行结晶，结晶温度控制在10～25℃，有七水硫酸镁晶体析出;

(6)将所述步骤(5)得到的产物进行固液分离，固相为七水硫酸镁晶体，对所得固相干燥2～24h，得到纯品七水硫酸镁晶体;分离出的液相为硫酸镁重结晶母液，再返回步骤(5)。

所用盐湖卤水中镁离子浓度为80～96g/L，氯离子浓度为300～353g/L。

所用硫酸的重量百分比浓度为80%～98%，卤水与硫酸的加入比例为：1∶1～4.5∶1。

加入硫酸的速度为10～50ml/min。

以盐湖氯化镁卤水制取七水硫酸镁工艺过程见图1。与现有技术相比，本发明原料资源丰富，工艺简单，设备简单，流程短，反应条件易于控制，搅拌反应产生的氯化氢气体可以用盐酸吸收装置进行吸收，得到有益的副产物工业盐酸产品，酸性滤液可以循环使用，滤渣为硫酸钙，可用来生产石膏，重结晶母液可以循环使用。生产成本低，不会对环境造成污染，七水硫酸镁产品质量好。

附图说明

图1为以盐湖氯化镁卤水制取七水硫酸镁工艺流程图。