技术领域

本发明属于盐化工技术领域，利用盐湖氯化镁卤水制取七水硫酸镁的方法。

技术背景

七水硫酸镁是一种重要的无机化工原料，在农业、工业、食品、医药、纺织等领域都具有广泛的应用。 七水硫酸镁主要从矿石和卤水中制得。从矿石中制取硫酸镁是将含氧化镁的矿石(白云石、菱镁矿、蛇纹石)经粉碎或其煅烧粉与硫酸按比例反应。在反应罐中加入清水或洗水、母液，在搅拌后，依次加入矿粉和硫酸，进行酸解反应，控制浆液pH=5，密度1.370～1.384g/cm3，保温80℃。经叶片过滤机过滤，清液打入结晶器，冷却至30℃以下进行离心分离，将湿料送入振动流化床于50～55℃干燥得七水硫酸镁。该法流程长，成本高，环境污染严重，而且菱镁矿资源有限，不利于大规模连续生产七水硫酸镁。

我国有丰富的盐湖卤水资源，利用盐湖卤水生产硫酸镁既可以解决原料不足的问题，又可以解决盐湖“镁害”的生态环境问题。

赵宝银介绍了盐湖卤水制取七水硫酸镁的两种方法：常温结晶法冷和冻结晶法。常温结晶法是根据卤水温度在10-15℃时，结晶七水硫酸镁，在春末夏初由于风大促进蒸发，经过3-5月份的蒸发即达到饱和，结晶完毕后，可把母液放走，再灌进储存的硫酸镁型卤水，使结晶池中再增加一层七水硫酸镁的结晶;冷冻法是利用卤水在0-5℃时结晶七水硫酸镁，在冬初及冬至之前最好，若在寒冬腊月就会有部分水硝结晶出来。但这两种方法制得的七水硫酸镁纯度较低，含杂质较高。

上述两种天然结晶方法受气候影响较大，只能利用自然条件而不易于控制，产品质量受到影响，而且排放出的母液容易造成环境污染。

周桓的专利(CN200810054198.6)公开了用卤水生产氯化钠及七水硫酸镁的方法，通过减压沸腾蒸发，固液分离、冷却结晶、重结晶等操作得到七水硫酸镁。该方法需要减压装置，反应条件不易控制，生产硫酸镁成本较高。

张荣阳的专利(CN200710159332.4)公开了将含亚硫酸镁固体进行氧化处理后获得含硫酸镁溶液，生产大颗粒七水硫酸镁和一水硫酸镁的方法，包括高温氧化亚硫酸镁、加酸调节pH值、溶液过滤、负压蒸发、高温压热或加晶种冷却生产七水硫酸镁。该方法工艺流程较长，反应条件不易控制。