权利要求说明书

1.一种利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺，包括以下步骤： (1)前处理：将光卤石按1∶0.9～2.0的固液质量比溶于水中，经过滤除去不溶物，得到光卤石溶液;

(2)混合反应：将硼酸、碱和助熔剂与所述步骤(1)所得的光卤石溶液混合反应后，在50～200℃的温度下经烘干、粉碎后过筛，得到烧结物料;其中光卤石与硼酸、碱和助熔剂的质量比为3.2～4.9∶1∶0.9～1.6∶0～5.5;

(3)烧结：将所述步骤(2)所得的烧结物料先以10℃/min的速率升温到600℃，再以5℃/min的速率升温到750～950℃，并恒温加热2～10小时后，自然冷却，得到烧结块;

(4)后处理：将所述步骤(3)所得的烧结块经50～95℃的水溶浸、离心洗涤后得到滤渣和滤液;所述滤渣干燥后得硼酸镁晶须，同时所述滤液经蒸发过滤后得副产品氯化钾。

2.如权利要求1所述的利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺，其特征在于：所述光卤石为青海察尔汗光卤石。

3.如权利要求1所述的利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺，其特征在于：所述步骤(2)中的助熔剂为氯化钾或回收的副产品氯化钾。

4.如权利要求1所述的利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺，其特征在于：所述步骤(2)中的碱为氢氧化钠、氢氧化钾中的任何一种。