具体实施方式

原料：

光卤石选用青海察尔汗光卤石，其化学成分为MgCl2 31.8%、KCl 22.2%、NaCl 5.8%、H2O 40.2%。

氢氧化钠、氢氧化钾、硼酸固体和氯化钾均为工业一级品。

设备：

高温电炉为GMT-20-13型，上海广益高温技术有限公司生产;电热恒温水浴锅为HH-4型，科伟永兴仪器有限公司生产;循环水式真空泵为SHZ-D(III)型，巩义市予华仪器有限公司生产;定时电动搅拌器为DJ-1型，江苏大地自动化仪器厂生产;数显鼓风干燥箱为GZX-9030型，上海博迅实业有限公司生产;三足式离心机为SS300型，南洋机械有限公司生产。

实施例1 一种利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺，包括以下步骤：

(1)前处理：将光卤石按1∶0.9的固液质量比溶于水中，为加速其溶解，可以在70～90℃温度下进行加热;溶解后采用循环水式真空泵抽滤，除去不溶物，得到光卤石溶液。

(2)混合反应：将硼酸和碱——氢氧化钾加入到步骤(1)所得的光卤石溶液中，采用定时电动搅拌器在200～300r/min的速率下搅拌使其均匀混合;反应后，在50℃的温度下直接烘干，并用球磨机粉碎后过120目筛，得到混合均匀的烧结物料。

其中光卤石与硼酸、碱的质量比为4.9∶1∶1.6。

(3)烧结：将步骤(2)所得的烧结物料置于刚玉坩埚中，放入高温电炉，先以10℃/min的速率升温到600℃，再以5℃/min的速率升温到950℃温度，并恒温加热2小时后，自然冷却，得到烧结块。

(4)后处理：步骤(3)所得的烧结块采用电热恒温水浴锅，在50～65℃的水中溶浸后，用三足式离心机以1680r/min的速率进行离心洗涤，得到滤渣和滤液。

滤渣在80～120℃的温度下采用数显鼓风干燥箱干燥后得硼酸镁晶须，经扫描电镜观察，该晶须直径为0.2～0.3um，长度为20～25um，产率为95%;同时滤液经蒸发浓缩后，循环水式真空泵抽滤，得副产品固体氯化钾，氯化钠留在母液中。

实施例2 一种利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺，包括以下步骤：

(1)前处理：将光卤石按1∶1.5的固液质量比溶于水中，为加速其溶解，可以在70～90℃温度下进行加热;溶解后采用循环水式真空泵抽滤，除去不溶物，得到光卤石溶液。

(2)混合反应：将硼酸、碱——氢氧化钠和助熔剂氯化钾加入到步骤(1)所得的光卤石溶液中，采用定时电动搅拌器在200～300r/min的速率下搅拌使其均匀混合;反应后，在100℃的温度下直接烘干，并用球磨机粉碎后过120目筛，得到混合均匀的烧结物料。 其中光卤石与硼酸、碱、助熔剂的质量比为4.0∶1∶0.9∶5.0。

(3)烧结：将步骤(2)所得的烧结物料置于刚玉坩埚中，放入高温电炉，先以10℃/min的速率升温到600℃，再以5℃/min的速率升温到750℃温度，并恒温加热8小时后，自然冷却，得到烧结块。

(4)后处理：步骤(3)所得的烧结块采用电热恒温水浴锅，在65～80℃的水中溶浸后，用三足式离心机以1680r/min的速率进行离心洗涤，得到滤渣和滤液。

滤渣在120～160℃的温度下采用数显鼓风干燥箱干燥后得硼酸镁晶须，经扫描电镜观察，该晶须直径为0.20～0.40um，长度30～80um，产率为96%;同时滤液经蒸发浓缩后，循环水式真空泵抽滤，得副产品固体氯化钾，氯化钠留在母液中。

实施例3 一种利用光卤石制备高长径比硼酸镁晶须的工艺，包括以下步骤：

(1)前处理：将光卤石按1∶2.0的固液质量比溶于水中，为加速其溶解，可以在70～90℃温度下进行加热;溶解后采用循环水式真空泵抽滤，除去不溶物，得到光卤石溶液。

(2)混合反应：将硼酸、氢氧化钠和助熔剂氯化钾加入到步骤(1)所得的光卤石溶液中，采用定时电动搅拌器在200～300r/min的速率下搅拌使其均匀混合;反应后，在200℃的温度下直接烘干，并用球磨机粉碎后过120目筛，得到混合均匀的烧结物料。

其中光卤石与硼酸、碱、助熔剂的质量比为3.2∶1∶1.3∶5.5。

(3)烧结：将步骤(2)所得的烧结物料置于刚玉坩埚中，放入高温电炉，先以10℃/min的速率升温到600℃，再以5℃/min的速率升温到850℃温度，并恒温加热10小时后，自然冷却，得到烧结块。

(4)后处理：步骤(3)所得的烧结块采用电热恒温水浴锅，在80～95℃的水中溶浸后，用三足式离心机以1680r/min的速率进行离心洗涤，得到滤渣和滤液。

滤渣在160～200℃的温度下采用数显鼓风干燥箱干燥后得硼酸镁晶须，经扫描电镜观察，该晶须直径为0.25～0.50um，长度55～100um，产率为96%;同时滤液经蒸发浓缩后，循环水式真空泵抽滤，得副产品固体氯化钾，氯化钠留在母液中。

上述实施例中的助熔剂也可采用回收后的氯化钾。