具体实施方式

一种水镁石无机阻燃剂制备工艺，按照以下步骤依次进行：

1)、水镁石原矿破碎处理，分别采用颚式破碎机、锤式破碎机对水镁石原矿 进行两级破碎处理，破碎后的水镁石粒径小于3mm，再经斗式提升机提升至料仓，  下料口装有除尘器，料仓下方设定量给料机，将破碎后的原料送入高细球磨机；

2)、将破碎后的水镁石送入高细球磨机内进行超细球磨，高细球磨机的出料 口处设置有引风机，将水镁石粉磨吸入超细分级机内；

3)、粉磨后的水镁石分别通过三台ADW8001超细分级机连续三次分级处理， 二次分级将一次分级后的水镁石再次吸入超细分级机内，二次分级后的水镁石又 吸入超细分级机内进行三次分级，分选出来的渣料排到外界，三次分级后的水镁 石随气流进入到成品收集器内，三次分级后的水镁石平均粒经小于5um；

4)、对成品收集器内的水镁石进行表面改性处理，取2份KH550硅烷偶联剂、 1份TC-109钛酸酯偶联剂，用9-15份二甲苯溶剂对其混合稀释，将混合后的 溶液喷淋在水镁石粉末上，然后在室温条件下放入捏合机内低速搅拌30-40分 钟，最后在80±10℃下快速搅拌40-60分钟。

所述破碎后的水镁石通过喂料机送入高细球磨机内，喂料机设置有除铁器； 经过三次分级后的水镁石进入成品收集室之前经过管式除铁处理；在成品收集器 内设置有分室除铁。