发明内容

本发明的目的是提供一种水镁石无机阻燃剂制备工艺，水镁石的平均粒径小于5um，经过表面改性处理的水镁石，与高分子材料有很好的相容性，极大的提高了产品的阻燃性能。

本发明的技术方案如下：

一种水镁石无机阻燃剂制备工艺，按照以下步骤依次进行：

1)、水镁石原矿破碎处理，分别采用颚式破碎机、锤式破碎机对水镁石原矿 进行两级破碎处理，破碎后的水镁石粒径小于3mm；

2)、破碎后的水镁石送入高细球磨机内进行粉磨，高细球磨机的出料口处设 置有引风机，将水镁石粉磨吸入超细分级机内；

3)、粉磨后的水镁石在超细分级机内进行连续三次分级处理，二次分级将一 次分级后的水镁石再次吸入超细分级机内，二次分级后的水镁石又吸入超细分级 机内进行三次分级，分选出来的渣料排到外界，三次分级后的水镁石随气流进入 到成品收集器内，三次分级后的水镁石平均粒经小于5um；

4)、对成品收集器内的水镁石进行表面改性处理，取1-3份硅烷偶联剂、 0.5-1.5份钛酸酯偶联剂，用9-15份二甲苯溶剂对其混合稀释，将混合后的溶 液喷淋在水镁石粉末上，然后在室温条件下放入捏合机内低速搅拌30-40分钟， 最后在80±10℃下快速搅拌40-60分钟。

所述破碎后的水镁石通过喂料机送入高细球磨机内，喂料机设置有除铁器； 经过三次分级后的水镁石进入成品收集室之前经过管式除铁处理；在成品收集器 内设置有分室除铁。

本发明的超细分析机采用三次分级处理，二次分级后的水镁石又吸入超细分 级机内进行三次分级，三次分级后的水镁石平均粒经小于5um，达到了水镁石粒 径超细的要求。

本发明有除铁提纯工艺，破碎后的水镁石通过喂料机送入高细球磨机内，喂 料机设置有除铁器；经过三次分级后的水镁石进入成品收集室之前经过管式除铁 处理；在成品收集器内设置有分室除铁，经过除铁提纯后的氢氧化镁含量达到 80-90％。

本发明对水镁石进行表面改性处理，不仅大大提高了高纯度水镁石亲油性 能，而且增加了复合改性水镁石产品与高分子材料的相容性，同时提高了水镁石 的分散性和流动性。