权利要求说明书

1、一种水镁石无机阻燃剂制备工艺，其特征在于，按照以下步骤依次进行：

1)、水镁石原矿破碎处理，分别采用颚式破碎机、锤式破碎机对水镁石原矿 进行两级破碎处理，破碎后的水镁石粒径小于3mm；

2)、将破碎后的水镁石送入高细球磨机内进行粉磨，高细球磨机的出料口处 设置有引风机，将水镁石粉磨吸入超细分级机内；

3)、粉磨后的水镁石在超细分级机内进行连续三次分级处理，二次分级将一 次分级后的水镁石再次吸入超细分级机内，二次分级后的水镁石又吸入超细分级 机内进行三次分级，分选出来的渣料排到外界，三次分级后的水镁石随气流进入 到成品收集器内，三次分级后的水镁石平均粒经小于5um；

4)、对成品收集器内的水镁石进行表面改性处理，取1-3份硅烷偶联剂、 0.5-1.5份钛酸酯偶联剂，用9-15份二甲苯溶剂对其混合稀释，将混合后的溶 液喷淋在水镁石粉末上，然后在室温条件下放入捏合机内低速搅拌30-40分钟， 最后在80±10℃下快速搅拌40-60分钟。

2、根据权利要求1所述的一种水镁石无机阻燃剂制备工艺，其特征在于： 所述破碎后的水镁石通过喂料机送入高细球磨机内，喂料机设置有除铁器；经过 三次分级后的水镁石进入成品收集室之前经过管式除铁处理；在成品收集器内设 置有分室除铁。

3、根据权利要求1所述的一种水镁石无机阻燃剂制备工艺，其特征在于： 取2份硅烷偶联剂、1份钛酸酯偶联剂，用9-15份二甲苯溶剂对其混合稀释， 将混合后的溶液喷淋在水镁石粉末上。