具体实施方式

本发明是在传统的制镁工艺中进行筛选利用，其工艺方法是：①以菱镁矿为原料，对矿石中镁含量要求不严，只要镁含量在30％以上即可，将原料放入碳化窑炉内煅烧成氧化镁；②将煅烧后的氧化镁放在磨机上一边粉碎一边加入净水，研磨成浆料；③把研磨的浆料放进碳化塔使用煅烧时窑炉里的二氧化碳气体经空压机和管道进入碳化塔，使浆料碳化还原成碳酸镁；④将上述碳酸镁经过沉淀、过滤后放入浓度为98°的酸溶液中，生成可溶性氢氧化镁后再在混合酸溶液中加入重量比为2.5‰的氧化剂，氧化剂可用氨水加漂白粉，酸碱反应中溶液中的亚铁被氧化成氢氧化铁，用过滤器将其去除；⑤在过滤除杂后的上述溶液中再加入上述可溶性氢氧化镁，然后加入浓度为25-28％的卤水，使其稀释热解1.5小时左右，以溶液中生成的氢氧化镁沉淀下去，溶液停止反应为止；⑥将沉淀的氢氧化镁进行压滤后，放在350℃以下的炉中轻烧或烘干，制成轻质氧化镁或氢氧化镁。另外，还可以将压滤后的溶液经浓缩、烘干、粉碎等工艺制成氯化铵农用化肥。本发明经试验，出镁率达到90％以上，产品浓度在98％以上，完全达到或超过部颁HG9004-93标准；每吨菱镁矿石中含47％时，产值能达到2700元，利税在1000元以上。加上副产品的收入，收益将更高。