权利要求书

1、一种以菱镁矿为原料生产氢氧化镁和轻质氧化镁的方法，它是将传统的碳化法和酸解法制镁工艺进行有效地结合，其特征在于：①以菱镁矿 为原料放在传统的碳化窑炉里煅烧成氧化镁；②将上述氧化镁放在磨机上， 一边粉碎一边加入净水磨制成浆料；③把上述浆料放进碳化塔用煅烧时窑 炉里的二氧化碳气体经空压机和管道进入碳化塔，使浆料碳化还原成碳酸 镁；④将上述碳酸镁经过沉淀、过滤后放入浓度为98°的酸溶液中，酸解 成可溶性氢氧化镁后再在混合酸溶液中加入重量比为2-3‰氧化剂使其发 生反应，反应后上述溶液中的亚铁被氧化成氢氧化铁；⑤过滤除去氢氧化 铁等杂质后将上述溶液中再加入可溶性氢氧化镁，并同时加入浓度为 25-28％的氨盐水，使其进行稀释热解1.5小时左右，以溶液中生成的氢氧 化镁沉淀下去，溶液内不再发生反应为止；⑥将沉淀的氢氧化镁进行压滤 后，放在350℃以下的炉中轻烧或烘干，制成轻质氧化镁或氢氧化镁。