权利要求书

1.一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，包括如下重量份的组分：轻烧白云石粉5份～40份，调和剂溶液4份～35份，骨料5份～85份，抗水外加剂0.01份～8份。

2.根据权利要求1所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：工业废渣1～50份。

3.根据权利要求1或2所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：增强增稠剂1～30份。

4.根据权利要求1-3任意所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：减水剂0.01～0.5份。

5.根据权利要求1所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，所述轻烧白云石粉为白云石经过煅烧之后的含有活性氧化镁和碳酸钙的粉末材料。

6.根据权利要求2所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，所述工业废渣为粉煤灰、炉渣、矿渣、钢渣、脱硫石膏中的任意一种或一种以上的混合物。

7.根据权利要求1所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，所述调和剂为氯化镁、硫酸镁中的任意一种或两种的混合物。

8.根据权利要求7所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，所述调和剂溶液是波美度为18～35°Bé的氯化镁溶液、波美度为20～35°Bé的硫酸镁溶液中的任意一种或两种的混合物。

9.根据权利要求3所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，所述增强增稠剂为氧化镁、硅酸镁中的任意一种或两种的混合物。

10.根据权利要求1所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，所述骨料为天然砂石、人工级配砂石、矿山尾矿砂石、粘土陶砂与陶粒、页岩陶砂与陶粒、粉煤灰陶砂与陶粒、煤矸石、建筑垃圾、锯末、农作物秸秆中的任意一种或一种以上的混合物。

11.根据权利要求1所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，所述抗水外加剂为浓度为35％～85％的磷酸、磷酸钠、磷酸钾、磷酸铵、磷酸钙、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钙、偏磷酸钠、硫酸亚铁、石膏或硅灰中的任意一种或一种以上的混合物。

12.根据权利要求4所述的一种轻烧白云石免烧免蒸砖和砌块，其特征在于，所述减水剂为木质磺酸钙或萘系高效减水剂中的任意一种或两种的混合物。