具体实施方式

以下结合实施例对本发明作进一步说明。

实施例1

(1)将青海某钾混盐原矿组成为K+ 5.07%、Mg2+5.78%、Na+ 10.60%、SO42-18.70%、Cl– 24.07%的钾混盐，加入软钾镁矾、泻利盐和KCl共饱和母液进行磨矿，磨矿浓度为50wt%，磨矿后的钾混盐粒度组成为-100目含量占58.71wt%;

(2)将步骤(1)得到的物料送入浮选机，进行钾盐与NaCl及泻利盐的浮选分离，浮选母液为软钾镁矾、泻利盐和KCl的共饱和母液，浮选工艺流程为一次粗选，浮选时间10分钟，浮选药剂阳离子捕收剂为十二醚胺，用量为40g/t钾混盐原矿；阴离子捕收剂为十六烷基磺酸钠，用量为80g/t钾混盐原矿，加药方式为同时添加；

(3)将步骤(2)得到的浮选精矿用精矿质量12%的淡水分3次进行洗涤，得软钾镁矾产品，产品质量为K+16.33%、Mg2+ 5.71%、Cl–  2.48、SO42- 41.75%，浮选-洗涤总收率为92.45%。

实施例2

(1)将青海某原矿组成为K+ 5.05%、Mg2+ 6.12%、Na+ 10.62%、SO42- 17.84%、Cl– 25.63%的钾混盐，加入软钾镁矾、泻利盐和KCl共饱母液进行磨矿，磨矿浓度为52wt%，磨矿后的钾混盐粒度组成为-100目含量约占60.00%。

(2)将步骤(1)得到的物料送入浮选机，进行钾盐与NaCl及泻利盐的浮选分离，浮选母液为软钾镁矾、泻利盐和KCl的共饱母液，浮选工艺流程为一次粗选，浮选时间8分钟，浮选药剂阳离子捕收剂为癸基醚胺，用量为40g/t钾混盐原矿；阴离子捕收剂为十八烷基磺酸钠，用量为100g/钾混盐原矿，加药方式为同时添加；

(3)将步骤(2)得到的浮选精矿用精矿质量14%的硫酸钾母液分3次进行洗涤，得软钾镁矾产品，产品质量为K+ 17.21%、Mg2+ 6.23%、Cl- 2.71、SO42–42.98%，浮选-洗涤总收率93.98%。

实施例3

(1)将青海某原矿组成为K+ 5.09%、Mg2+ 6.73%、Na+10.45%、SO42–17.90%、Cl– 25.74%的钾混盐，加入软钾镁矾、泻利盐和KCl共饱母液进行磨矿，磨矿浓度为55wt%，磨矿后的钾混盐粒度组成为-100目含量约占61.4%。

(2)将步骤(1)得到的物料送入浮选机，进行钾盐与NaCl及泻利盐的浮选分离，浮选母液为软钾镁矾、泻利盐和KCl的共饱母液，浮选工艺流程为一次粗选，浮选时间8分钟，浮选药剂阳离子捕收剂为癸基醚胺和十二醚胺的混合物(1:1的比例)，用量为40g/t钾混盐原矿；阴离子捕收剂为十六烷基磺酸钠十八烷基磺酸钠的混合物(1:1的比例)，用量为100g/钾混盐原矿，加药方式为同时添加；

(3)将步骤(2)得到的浮选精矿用精矿质量13%的硫酸钾母液分3次进行洗涤，得软钾镁矾产品，产品质量为K+ 17.47%、Mg2+ 5.16%、Cl– 3.25、SO42- 41.47%，浮选-洗涤总收率92.17%。