权利要求书

1转炉出钢口挡渣用铝镁碳质滑板砖，其特征在于，由以下组分按重量份比组成：烧结或电熔镁砂70-90份，烧结或电熔镁铝尖晶石10-30份，金属Al 5-15份，炭素材料1-5份，防氧化剂0.5-4.0份，酚醛树脂20-30份。

所述烧结或电熔镁砂中有效成分MgO≥96%。

所述烧结或电熔镁铝尖晶石，其化学成分按重量百分比为：MgO≥28%，Al2O3 为60-72%，MgO+ Al2O3≥96%，粒度小于0.045mm。

2根据权利要求1所诉的转炉出钢口挡渣用铝镁碳质滑板砖，其特征在于，所述烧结或电熔镁砂采用3 mm以下连续级配，粒度选取比例如下：

3-1mm 20-30份、

1-0.212mm 30-35份、

0.212-0.045mm 10-15份、

＜0.045mm 10-20份。

3根据权利要求1所述的转炉出钢口挡渣用铝镁碳质滑板砖，其特征在于所述金属Al为微粉、颗粒、纤维中的一种或多种形态组合，微粉粒度为0.045-0.075mm，颗粒粒度为2-0.2mm，纤维直径为50-150μm时，长度为2-5mm。

4根据权利要求1所述的转炉出钢口挡渣用铝镁碳质滑板砖，其特征在于当金属Al用量大于所述炭素材料为石墨和炭黑中的一种或两种组合，石墨粒度小于0.15mm，炭黑粒度小于100nm。

5根据权利要求1所述的转炉出钢口挡渣用铝镁碳质滑板砖，其特征在于所述防氧化剂选用硅Si、锌Zn、氮化硼BN、碳化硼B4C中的一种或两种以上组合。