具体实施方式

下面结合技术方案详细叙述本发明的具体实施例。

实施例一

首先焙烧菱镁矿石，制取三种轻烧氧化镁原料：A种原料MgO含量96.3％，粒度≤3mm；B种原料MgO含量98.5％，粒度25mm；C种原料MgO含量97.1％，粒度35mm，将上述三种原料按A∶B∶C＝1.5∶1∶3(重量比)进行混合取5000kg，放入冷坩埚炉体中，采用三相交流电熔法加热，以30℃/分钟速率升温到2100℃，以8℃/分钟速率升温至3000℃，恒温2.5小时，以9mm/h速度提升电极11小时，恒温2小时，然后以6℃/分钟速率降温，降至2700℃，恒温3小时，以3.5℃/分钟速率降温，降至2450℃，恒温1小时；以3℃/分钟速率降温，降至2100℃，恒温1小时；后自然降至室温；最后破碎、分选即可获得1～26mm大小不等的氧化镁晶体325kg。

实施例二

首先焙烧菱镁矿石，制取三种轻烧氧化镁原料：A种原料MgO含量96.7％，粒度≤3mm；B种原料MgO含量98.7％，粒度20mm；C种原料MgO含量97.5％，粒度30mm，将上述三种原料按A∶B∶C＝1.5∶1∶3(重量比)进行混合取8000kg，放入冷坩埚炉体中，采用三相交流电熔法加热，以35℃/分钟速率升温到2100℃，以10℃/分钟速率升温至3000℃，恒温5小时，以7mm/h速度提升电极13小时，恒温3小时，然后以5℃/分钟速率降温，降至2700℃，恒温3小时，以3.5℃/分钟速率降温，降至2450℃，恒温2小时；以3℃/分钟速率降温，降至2100℃，恒温3小时；后自然降至室温；最后破碎、分选即可获得1～26mm大小不等的氧化镁晶体500kg。