技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种冶炼电炉炉底使用的耐火材料，具体为电炉炉底的镁橄榄石干式料及其制备方法。

背景技术

镁钙铁质干式捣打料，一般用菱镁矿、白云石质材料加氧化铁经两磨一烧加工合成混合料，捣打使用后成为整体结构炉底。

我国菱镁矿资源紧张，价格较高；煅烧菱镁矿和白云石质原料的同时会排出大量的CO2,对环境造成污染；煅烧温度高（1700-1800℃），属高能耗材料。