权利要求书

一种电炉炉底镁橄榄石干式料，其特征在于包括以下以重量份计的物料：粒径为0.09-7mm的镁橄榄石骨料，60-75份；200-320目的镁橄榄石粉7.5-12份；镁粉组合物17.5-28份。

根据权利要求1所述的电炉炉底镁橄榄石干式料，其特征在于包括以下以重量份计的物料：粒径为0.09-7mm的镁橄榄石骨料，70份；200-320目的镁橄榄石粉9份；镁粉组合物21份。

根据权利要求1或2所述的电炉炉底镁橄榄石干式料，其特征在于：镁橄榄石骨料和镁橄榄石粉是由镁橄榄石矿经1000-1450℃煅烧处理，然后粉碎制得。

根据权利要求1或2所述的电炉炉底镁橄榄石干式料，其特征在于：所述镁粉组合物由30%的活性镁粉和70%的重烧镁粉混合而成。

根据权利要求4所述的电炉炉底镁橄榄石干式料，其特征在于：所述活性镁粉为200-320目的电熔镁粉或轻烧镁粉。

根据权利要求4所述的电炉炉底镁橄榄石干式料，其特征在于：所述重烧镁粉为200-320目。

根据权利要求1所述的电炉炉底镁橄榄石干式料，其特征在于：所述干式料的原料中还加有200-320目的助熔剂0.5-1.5份。

根据权利要求7所述的电炉炉底镁橄榄石干式料，其特征在于：所述助熔剂为二氧化硅粉和/或膨润土。

一种电炉炉底镁橄榄石干式料的制备方法，其特征在于包括以下步骤：

1）按照比例将200-320目的镁橄榄石粉、镁粉组合物及助熔剂研磨10-20分钟；

2）向步骤1）的物料中加入0.09-7mm的镁橄榄石骨料，碾磨5-10分钟，得电炉炉底镁橄榄石干式料。

根据权利要求9所述的电炉炉底镁橄榄石干式料的制备方法，其特征在于：所述研磨采用碾轮式碾磨机进行。