权利要求书

1、一种高品位中档镁砂的冶炼方法，是以180目以上的苦土压制成球团为原料，其特征在于180目以上的苦土中掺入0.003--0.1%的氯化锂，也可以是氟化锂或氢化钠，混合后压制成球团状，在冶炼投料的同时，按每吨产成品加入50--300g镁剂(镁粉、镁屑、镁条)和5--100g稀土催化剂。