发明内容

本发明的目的就在于避免上述现有技术中的不足，提供一种高品位中档镁砂的冶炼方法，从而冶炼出既能达到含镁量95%，也能达到3.2体积密度的高质量产品。

本发明的目的可以通过下述措施来达到。

用180目以上的苦土为原料，掺入0.003-0.1%的氯化锂，也可以是氟化锂或氢化钠，混合均匀后，压制成直径为40-60mm的球团状进行冶炼，在冶炼投料的同时，每吨产成品加入50-300g镁剂（镁粉、镁屑、镁条）和5-30g稀土催化剂，通过正常冶炼，产品完全达到95%含镁量，3.2体积密度的要求。

本发明的优点是：既能达到含镁量95%以上，又能满足3.2以上体积密度的高品位中档镁砂。

本发明与传统冶炼方法的产品质量对照如下表：