权利要求书

1.一种纤维增强水泥混凝土材料，其特征在于，向水泥混凝土中加入水镁石纤维，水镁石纤维体积用量为水泥混凝土体积的0.1％-2％；同时，加入混凝土减水剂，加入量为水泥混凝土中水泥质量的0.2％-2.0％。

2.根据权利要求1所述的一种纤维增强水泥混凝土材料，其特征在于，水镁石纤维体积用量为水泥混凝土体积的0.5％-1.0％；同时，加入混凝土减水剂，加入量为水泥混凝土中水泥质量的0.3％-1.5％。

3.根据权利要求1所述的一种纤维增强水泥混凝土材料，其特征在于，水泥混凝土减水剂是指萘系减水剂或氨基磺酸盐减水剂或三聚氰铵减水剂，以及用作混凝土减水剂的阴离子型表面活性剂。

4.根据权利要求1所述的一种纤维增强水泥混凝土材料，其特征在于，水镁石纤维等级为7级。

5.一种纤维增强水泥混凝土材料，向水泥混凝土中加入纤维，其特征在于，水泥混凝土中加入的纤维为水镁石纤维与常用纤维钢纤维、聚丙烯纤维、硅灰石纤维中的一种或几种纤维的混合物，同时，加入混凝土减水剂，加入量为水泥混凝土中水泥质量的0.2％-2.0％。

6.根据权利要求5所述的一种纤维增强水泥混凝土材料，其特征在于，水镁石纤维与其它常用纤维的体积用量比为水镁石纤维：其它常用纤维为0.1％-1.0％∶0.1％-0.8％。

7.根据权利要求5所述的一种纤维增强水泥混凝土材料，其特征在于，水镁石纤维与其它常用纤维的体积用量比为水镁石纤维：其它常用纤维为0.2％-0.5％∶0.2％-0.5％。

8.根据权利要求5所述的一种纤维增强水泥混凝土材料，其特征在于，水泥混凝土减水剂是指萘系减水剂或氨基磺酸盐减水剂或三聚氰铵减水剂，以及用作混凝土减水剂的阴离子型表面活性剂。

9.根据权利要求5所述的一种纤维增强水泥混凝土材料，其特征在于，水镁石纤维等级为7级。