权利要求书

1.一种用卤水石灰法生产高纯氢氧化镁的工艺，其特征在于：使用饱和石灰溶液与精制卤水反应生产氢氧化镁。

2.根据权利要求1所述卤水石灰法生产高纯氢氧化镁的工艺，其特征在于：所述精制卤水为精制盐湖卤水或海盐卤水或氯化镁溶液。

3.根据权利要求2所述卤水石灰法生产高纯氢氧化镁的工艺，其特征在于：精制卤水是向盐湖卤水或海盐卤水中加入氯化钙溶液经反应脱硫后得到。

4.根据权利要求1所述卤水石灰法生产高纯氢氧化镁的工艺，其特征在于：饱和石灰溶液与精制卤水反应得到的氢氧化镁经沉淀后得到母液，母液经过脱硫处理后再次用于消化、溶解石灰，制备饱和石灰溶液。

5.根据权利要求4所述卤水石灰法生产高纯氢氧化镁的工艺，其特征在于：脱硫处理是向母液中加入石灰渣以除去硫酸根。