具体实施方式

下面结合实施例对本发明内容作进一步说明。

实施例1：

卤水取自陕西定边，反应前进行脱硫、脱碳预处理，加入氯化钙作脱硫、脱碳剂进行反应，除去部分SO42-，和CO32-，HCO3-，从而完成对卤水的精制，精制后的卤水中SO42-含量为2.1g/L。

石灰石取自内蒙棋盘井，经950℃煅烧后得到CaO，用80℃的热水消化CaO，取清液备用。

量取2000ml的精制卤水放入三口烧瓶中，控制反应温度为20℃，搅拌，将饱和石灰溶液滴加进卤水中，控制反应终点溶液pH值为10.4，2h后停止搅拌，过滤，水洗，140℃烘干得氢氧化镁粉体。

产品指标：镁含量＝67.7％，氧化钙含量＝0.4％，其它杂质含量＝1.0％，堆积密度＝0.12g/ml。

对比实施：

与实施例1完全相同，不同之处仅在于：将石灰加少量热水润湿膨胀后，边搅拌边加入80℃热水，倾取上层乳状液静置，调成100g(石灰)/L石灰乳备用。使用制备的石灰乳与卤水反应。

产品指标：氧化镁含量＝60.5％，堆积密度＝0.26g/ml，氧化钙含量＝2％。

实施例2：

卤水取自山西运城，反应前进行脱硫、脱碳预处理，加入氯化钙作脱硫、脱碳剂进行反应，除去部分SO42-，和CO32-，HCO3-，从而完成对卤水的精制，精制后的卤水中SO42-含量为2.0g/L。

用70℃的热水消化CaO，取清液备用。

量取3000ml的精制卤水放入三口烧瓶中，控制反应温度为25℃，搅拌，将石灰石滴加进卤水中，控制反应终点溶液pH值为10.4，2h后停止搅拌，过滤，水洗，140℃烘干得氢氧化镁粉体。

产品指标：产品指标：镁含量＝67.6％，氧化钙含量＝0.42％，其它杂质含量＝1.02％，堆积密度＝0.11g/ml。

对比实施：

与实施例2完全相同，不同之处仅在于：将石灰加少量热水润湿膨胀后，边搅拌边加入70℃热水，倾取上层乳状液静置，调成100g(石灰)/L石灰乳备用。使用制备的石灰乳与卤水反应。

产品指标：产品指标：氧化镁含量＝60.8％，堆积密度＝0.25g/ml，氧化钙含量＝2.04％，其它杂质含量＝1.01％。