权利要求书

1.一种采用轻烧氧化镁粉合成片状阻燃级氢氧化镁的制备方法，具体制备工艺步骤如下：

(1)采用MgO含量在97％以上的轻烧氧化镁粉为原料，用去离子水将其配成镁离子浓度即[Mg2+]为1.2mol/L的料浆，在搅拌状态下向其中加入一定量的49％H2SO4，控制镁源料浆与49％H2SO4的体积比约为8∶1，持续搅拌30～90min，温度控制在30～50℃，即制得MgSO4溶液；

(2)将步骤1中制得的镁源溶液过滤后将滤液倒入反应器中并向其中加入占理论氢氧化镁产量0.5％的十二烷基苯磺酸钠，控制温度为50～60℃，搅拌转速为200～500r/min，先将氨水按照[NH3·H2O]/[Mg2+]＝1.5～1的比例加入反应器中反应10～20min，然后将NaOH溶液按照[OH-]/[Mg2+]＝2～1.5的比例加入反应器中反应10～20mi n，即得粗制Mg(OH)2料浆悬浮液；

(3)将步骤2中制得的Mg(OH)2料浆转移至反应釜中在120～160℃反应2～10h，即得精制Mg(OH)2料浆；

(4)将步骤3中制得的Mg(OH)2料浆过滤、洗涤、干燥后即得片状阻燃级氢氧化镁。

2.如权利要求1所述的采用轻烧氧化镁粉合成片状阻燃级氢氧化镁的制备方法，其特征在于：氨水沉淀阶段[OH-]相对过量，而NaOH溶液沉淀阶段[Mg2+]相对过量。

3.如权利要求1所述的采用轻烧氧化镁粉合成片状阻燃级氢氧化镁的制备方法，其特征在于具体的工艺步骤：

称取1.98g轻烧氧化镁粉倒入烧杯中，向烧杯中加入36mL去离子水后放置于磁力加热搅拌器中，控制温度为30℃，搅拌转速为200r/min，搅拌2min后向其中加入5mL49％的H2SO4，继续搅拌反应30min即得粗制MgSO4溶液；

用普通漏斗将粗制MgSO4溶液过滤至三口烧瓶中，待完全过滤后，调整磁力加热搅拌器的温度为58℃，搅拌转速为200r/min，先向其中加入20mL2％的氨水，滴加完毕后持续反应10min，之后加入2.4mol/L的NaOH溶液40mL，滴加完毕后再持续反应10min，即初步制得Mg(OH)2料浆，然后将Mg(OH)2料浆转移至反应釜中，温度控制为160℃水热反应6h，最后，将制得Mg(OH)2料浆抽滤、干燥即得片状阻燃级氢氧化镁产品。

4.如权利要求1所述的采用轻烧氧化镁粉合成片状阻燃级氢氧化镁的制备方法，其特征在于具体的工艺步骤和技术条件：

称取1.98g轻烧氧化镁粉倒入烧杯中，向烧杯中加入36mL去离子水后放置于磁力加热搅拌器中，控制温度为30℃，搅拌转速为200r/min，搅拌2min后向其中加入4.7mL49％的H2SO4，继续搅拌反应30min即得粗制MgSO4溶液；

用普通漏斗将粗制MgSO4溶液过滤至三口烧瓶中，待完全过滤后，调整磁力加热搅拌器的温度为58℃，搅拌转速为200r/min，先向其中加入20mL2％的氨水，滴加完毕后持续反应10min，之后加入2.4mol/L的NaOH溶液40mL，滴加完毕后再持续反应10min，即初步制得Mg(OH)2料浆，然后将Mg(OH)2料浆转移至反应釜中，温度控制为160℃水热反应6h，最后，将制得Mg(OH)2料浆抽滤、干燥即得片状阻燃级氢氧化镁产品。

5.如权利要求1所述的采用轻烧氧化镁粉合成片状阻燃级氢氧化镁的制备方法，其特征在于具体的工艺步骤和技术条件：

称取1.98g轻烧氧化镁粉倒入烧杯中，向烧杯中加入36mL去离子水后

放置于磁力加热搅拌器中，控制温度为30℃，搅拌转速为200r/min，搅拌2min后向其中加入5mL49％的H2SO4，继续搅拌反应30min即得粗制MgSO4溶液；

用普通漏斗将粗制MgSO4溶液过滤至三口烧瓶中，待完全过滤后，调整磁力加热搅拌器的温度为58℃，搅拌转速为200r/min，先向其中加入20mL2％的氨水，滴加完毕后持续反应10min，之后加入2.4mol/L的NaOH溶液25mL(用去离子水稀释至40mL)，滴加完毕后再持续反应10min，即初步制得Mg(OH)2料浆，然后将Mg(OH)2料浆转移至反应釜中，温度控制为120℃水热反应6h，最后，将制得Mg(OH)2料浆抽滤、干燥即得片状阻燃级氢氧化镁产品。

6.如权利要求1所述的采用轻烧氧化镁粉合成片状阻燃级氢氧化镁的制备方法，其特征在于具体的工艺步骤和技术条件：

称取1.98g轻烧氧化镁粉倒入烧杯中，向烧杯中加入36mL去离子水后放置于磁力加热搅拌器中，控制温度为30℃，搅拌转速为200r/min，搅拌2min后向其中加入5mL49％的H2SO4，继续搅拌反应30min即得粗制MgSO4溶液；

用普通漏斗将粗制MgSO4溶液过滤至三口烧瓶中，待完全过滤后，调整磁力加热搅拌器的温度为58℃，搅拌转速为200r/min，先向其中加入20mL2％的氨水，滴加完毕后持续反应10min，之后加入2.4mol/L的NaOH溶液40mL，滴加完毕后再持续反应10min，即初步制得Mg(OH)2料浆，然后将Mg(OH)2料浆转移至反应釜中，温度控制为120℃水热反应6h，最后，将制得Mg(OH)2料浆抽滤、干燥即得片状阻燃级氢氧化镁产品。