技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种片状阻燃级氢氧化镁的制备方法，具体涉及一种采用轻烧氧化镁粉为镁源、氨水和氢氧化钠为沉淀剂的制备片状阻燃级氢氧化镁的方法，属于无机化工技术领域。

背景技术

我国拥有丰富的菱镁矿资源，其中菱镁矿资源在辽宁省的探明储量达到30亿吨，菱镁矿被广泛地用作耐火材料的原料，分别用于制备轻烧氧化镁、重烧氧化镁和电熔镁，以及少量用于制备各种镁盐。但是，多年来对菱镁矿的利用均存在取富舍贫的问题，且在开采过程中产生数量庞大(约占采出矿石的25％-35％)的粉矿。就利用菱镁矿生产最多的轻烧氧化镁来讲，现阶段产品的经济附加值很低，且生产其他镁化工产品的过程中也会产生部分氧化镁废弃粉料，因此急需研制出一种能够提高轻烧氧化镁粉经济价值的新方法，从而生产高附加值的镁化工产品。

随着塑料、橡胶、合成纤维等高分子材料生产的发展及其应用领域的扩展，其易燃性也曰益引起人们的关注。尤其当高分子材料与电器组合使用时(如电线电缆等塑料制品)，由于在高压、发热、放电等条件下工作，容易燃烧引发火灾，同时产生大量烟雾和有毒气体，造成财物损失及人员伤亡。为此人们研究出各种阻燃剂来解决高分子材料的耐燃和抑烟问题。氢氧化镁具有阻燃抑烟、热稳定性高(分解温度为340～490℃)、无毒等特点，尤其适合与加工温度较高的PP、PA、POM等聚合物配合使用。因此，在各种镁产品中，高性能、高附加值氢氧化镁的研究与开发正成为国内外的关注热点。现有的氢氧化镁产品大多粒度分布宽、团聚现象严重、纯度低(氢氧化镁含量低于90～96％)，使其售价低廉，应用面受限；而附加值较高、市场需求增长较快的高纯片状氢氧化镁阻燃剂产量甚微，致使塑料、橡胶、电线电缆等行业所需的高性能氢氧化镁阻燃剂，与大量闲置的镁资源现状形成鲜明的对比。

由于氢氧化镁是一种表面极性很强的无机化合物，其晶体表面具有亲水性，且常温条件下采用传统工艺合成的氢氧化镁表面极性较强，易于团聚形成粒径为10-100μm的二次粒子，具有很大的表面积，直接添加到高聚物中时分散性及相容性均较差，影响复合材料的加工性能。为了制备分散性较好的氢氧化镁，必须采用合适的工艺手段对常温合成的氢氧化镁进行结构改性，以降低晶体的微观应力和表面极性，制备比表面积小、粒径适中的高纯氢氧化镁产品。