技术领域及背景

技术领域

本发明属于无机化工技术领域，涉及一种碳酸锂的制备方法，尤其涉及一种利用含锂盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，主要适用于高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂。

背景技术

锂是重要的战略资源之一，号称工业味素，在国防工业及国家高科技发展中有重要战略意义。锂主要以固体矿物及液体矿物两种形式存在于自然界，其中盐湖卤水锂储量占世界锂储量的66％。近年来，随着锂盐工业的快速发展，盐湖卤水锂资源逐渐替代锂矿石，成为锂盐生产的主要原料。工业锂盐主要有碳酸锂，氢氧化锂，氯化锂和溴化锂等，其中以碳酸锂的用途最为广泛。

目前世界上从含锂卤水中提取锂盐的国家主要有美国、阿根廷、智利及中国。美国、阿根廷、智利等国从卤水中提锂，由于所用原料镁锂比较低(≤10∶1，一般在5∶1之内)，采用分步沉淀分离法进行镁锂分离。在中国，除西藏碳酸盐型含锂卤水镁锂比≤1∶1外，锂资源储量丰富的青海盐湖卤水其镁锂比一般都≥40∶1。对高镁锂比盐湖含锂卤水采用分步沉淀法进行镁锂分离，在经济可行性上存在一定难度。

截止到目前为止，我国利用高镁锂比卤水生产碳酸锂已产业化的方法主要有两种：(1)青海中信国安科技发展有限公司采用的煅烧、浸取、沉淀法；(2)青海锂业有限公司采用中国科学院青海盐湖研究所研发的电渗析法进行镁锂分离，得到碳酸锂产品。这两种方法均牵涉稀锂溶液的蒸发浓缩问题，能耗较大，此外，第一种方法的设备腐蚀也较大，同时副产大量氧化镁和盐酸，副产品的出路存在问题。