发明内容

本发明的目的是针对现有技术的不足，提供一种利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法。

本发明利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，是以TBP-CON-KS+FeCl3为萃取体系，对除去杂质的高镁锂比盐湖卤水进行萃取、反萃取，反萃余液经碱液转化沉淀、洗涤得到工业级碳酸锂。其具体工艺步骤如下：

(1)卤水的精制：将高镁锂比盐湖卤水用盐酸调整其酸碱度，使其PH值处于2～5之间，然后加入硫酸盐溶液，钡盐溶液，搅拌、过滤除去卤水中的硼、钙、硫酸根，得到低硼、低钙、低硫的锂萃取原料液。对于高硼(B2O3≥20g/L)的高镁锂比卤水可以先用盐酸法提硼，提硼后的母液再除钙、硫酸根，作为下一步萃取的原料液；

高镁锂比盐湖卤水中镁锂比在40∶1～100∶1(一般≥40∶1)。

(2)锂萃取原料液的调整：调节锂萃取原料液的酸碱度，使其PH在2～5之间。

(3)锂的萃取：以TBP-CON-KS+FeCl3为萃取体系，控制原料液与萃取体系的体积比在1∶1.5～1∶3.0，进行3～6级萃取，单级萃取时间3～10min。

其中TBP-CON-KS+FeCl3萃取体系中各组分的质量百分比如下：TBP(磷酸三丁脂)为10～40％，CON(C原子数为2-10的酰胺)为10～30％，KS(200#煤油、磺化煤油或普通煤油)为30～70％，FeCl3为2～10％。

(4)有机相反萃取：以浓度为3～7M的盐酸为反萃取剂，控制有机相与反萃取剂的体积比在15∶1～40∶1，对步骤(3)萃取所得有机相进行2～4级反萃取。单级反萃取时间为3～10min。

(5)将步骤(4)的反萃水相调整PH在5～8之间，过滤；滤液缓慢加入到50～100℃的碱液中，搅拌，转化沉淀其中的锂；转化沉淀完成料浆保温过滤，滤饼经洗涤、干燥得到工业级碳酸锂产品。

其中碱液为质量浓度为15～20％的碳酸钠溶液；搅拌速度控制在50～100转/min；锂的转化沉淀时间一般为5～10h；滤饼的洗涤采用60～80℃的热水洗涤3～5次。干燥是在200～300℃下干燥至含水量≤0.1％。

本发明制取的碳酸锂含量≥99.00％，符合GB/T 11075-2003标准规定的工业级碳酸锂产品。整个流程锂总收率≥70％。

本发明与现有技术相比具有以下优点：

(1)能耗较低：本发明没有煅烧、稀锂溶液的蒸发浓缩过程，能耗仅为现有含锂卤水制取碳酸锂工艺能耗的30～0％；

(2)安全环保：本发明无副产氧化镁与盐酸，原料卤水提完碳酸锂之后仍回到储池，不牵涉副产品的出路问题，环境污染相对较低；

(3)成本低：经初步原材料消耗比较，本发明生产成本仅为现有工艺的80％左右；

(4)工艺简单易控：本发明采用有机溶剂液-液萃取实现镁锂分离，无机盐沉淀碳酸锂，从高镁锂比盐湖卤水中提取碳酸锂，其工艺简单，易于控制，操作可靠性较高，适用范围广。