权利要求书

1.利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，包括以下工艺步骤：

(1)卤水的精制：将高镁锂比盐湖卤水用盐酸调整其酸碱度，使其PH值处于2～5之间，然后加入硫酸盐溶液，钡盐溶液，搅拌、过滤除去卤水中的硼、钙、硫酸根，得到低硼、低钙、低硫的锂萃取原料液；

(2)锂萃取原料液的调整：调节锂萃取原料液的酸碱度，使其PH为2～5；

(3)锂的萃取：以TBP-CON-KS+FeCl3为萃取体系，控制原料液与萃取体系的体积比在1∶1.5～1∶3.0，进行3～6级萃取，单级萃取时间3～10min；

(4)有机相反萃取：以浓度为3～7M的盐酸为反萃取剂，控制有机相与反萃取剂的体积比在15∶1～40∶1，对步骤(3)萃取所得有机相进行2～4级反萃取，单级反萃取时间为3～10min；

(5)将步骤(4)的反萃水相调整PH在5～8之间，过滤；滤液缓慢加入到50～100℃的碱液中，搅拌，转化沉淀其中的锂；转化沉淀完成料浆保温过滤，滤饼经洗涤、干燥得到工业级碳酸锂产品。

2.如权利要求1所述利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，其特征在于：步骤(1)所述高镁锂比盐湖卤水中镁锂比在100∶1～10∶1。

3.如权利要求1所述利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，其特征在于：步骤(3)所述TBP-CON-KS+FeCl3萃取体系中各组分的质量百分比如下：TBP为10～40％，CON为10～30％，KS为30～70％，FeCl3为2～10％。

4.如权利要求1所述利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，其特征在于：步骤(5)所述碱液为质量浓度为15～20％的碳酸钠溶液。

5.如权利要求1所述利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，其特征在于：步骤(5)所述搅拌速度为50～100转/min。

6.如权利要求1所述利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，其特征在于：步骤(5)所述转化沉淀时间为5～10h。

7.如权利要求1所述利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，其特征在于：步骤(5)所述滤饼的洗涤采用60～80℃的热水洗涤3～5次。

8.如权利要求1所述利用高镁锂比盐湖卤水制备工业级碳酸锂的方法，其特征在于：步骤(5)所述干燥是在200～300℃下干燥至含水量≤0.1％。