发明内容

本发明的目的在于提供一种硬度高、崩解率高及枸溶性MgO含量高，而且造粒工

艺简单、制作成本低的水镁石颗粒肥料。

本发明的另一个目的是提供了制备这种水镁石颗粒肥料的方法，适合于工业化大

批量生产。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：提供一种水镁石颗粒肥料，是由

质量比为80-99％的水镁石、0.5-16％的天然硫酸镁、0-18％的轻烧镁和0-1％的水组成；

并具有如下技术特征：

外观及粒度                        Φ2-4mm球形颗粒

通过率                            2-4mm孔径筛通过率≥95％

硬度                              1.5-4kg/cm2

崩解率                            ≥90％

枸溶性MgO质量含量               53-62％

水溶性MgO质量含量               3-5％。

这种水镁石颗粒肥料可以是由质量比为97-99％的水镁石、1-3％的天然硫酸镁和0-1％的水组成的水镁石球，也可以是由质量比为84-87％的水镁石、13-16％的天然硫

酸镁和0-1％的水组成的混合苦土球，还可以是由质量比为80-87％的水镁石、0.5-2％

的天然硫酸镁、12-18％的轻烧镁和0-1％地水组成的水镁石颗粒肥料。

制备这种水镁石颗粒肥料所用的原料规格和质量配比为：

名称          规格         组分及质量含量              配比

水镁石        60-80目      枸溶性MgO质量含量57-62％  80-99％

天然硫酸镁    60-80目      水溶性MgO质量含量22-29％  0.5-16％

轻烧镁        200-300目    枸溶性MgO质量含量60-85％  0-18％

水或者5％(质量)的柠檬酸溶液            上述混合粉总质量的3-5％；

其生产工艺为：

a、物料混合：按原料配比取上述水镁石粉、天然硫酸镁粉和轻烧镁粉，加入搅

拌机中搅拌10分钟混匀。

b、造粒：将上述混合粉加入造粒机中，加入上述混合粉总质量15-25％的水或者

5％(质量)的柠檬酸溶液做粘合剂，进行造粒；待造粒机中已有70％颗粒达到Φ2-4mm要求时，从造粒机中将造粒品取出，用孔径2mm、4mm两层筛网进行筛选、分级，合格品进入下一步骤，直径小于2mm的直接回到造粒机重新造粒；大于4mm的物料，用粉碎机粉碎后回到造粒机重新造粒。

c、干燥：将造粒好的合格品送入水平硫化床式干燥机，于200-220℃进行干燥至水分质量含量小于1％，同时进行检验；产品硬度采用日本产木屋式压力计测定。

d、包装、检验合格的物料进行包装，既为成品。

本发明提供的水镁石颗粒肥料，为纯天然产品，颗粒圆滑、均匀，硬度高，崩解性好，枸溶性MgO和水溶性MgO含量高，与其它肥料混合时，便于混拌均匀、减少粉尘污染和浪费。使用时便于机械播撒，不会造成环境浪费。本发明方法不仅提高了产品中枸溶性MgO和水溶性MgO含量，而且成功解决了产品的硬度和崩解率难题，对水镁石的应用开辟了广阔的前景。

以下用实例对本法做进一步的描述。