权利要求书

1.一种高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法，其特征在于该方法是将盐湖含锂卤水送入蒸发槽，通过蒸发水分，然后冷却结晶析出六水氯化镁，固液分离后得到富锂母液。

2.根据权利要求1所述的一种高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法，其特征在于所述的含锂卤水包括氯化物型盐湖卤水经盐田自然蒸发所得饱和或接近饱和的卤水和氯化物型盐湖卤水提钾后蒸发所得含锂老卤。

3.根据权利要求1所述的一种高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法，其特征在于所述盐湖卤水中Mg2+与Li+的重量比为20∶1～10∶1，卤水含Li+2～20g/L。

4.根据权利要求1或2所述的一种高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法，其特征在于用加热蒸发结晶法(有别于盐田滩晒自然蒸发)对盐湖卤水至少进行一次蒸发结晶，产出富锂母液。

5.根据权利要求1所述的一种高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法，其特征在于每次蒸发水的量为蒸发前送入蒸发槽卤水总量的5wt.％～20wt.％。

6.根据权利要求1所述的一种高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法，其特征在于一次蒸发结晶产出的富锂母液，可作为经济地提锂的溶液，也可经过再次的蒸发结晶获得质量更高的提锂溶液。

7.根据权利要求1所述的一种高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法，其特征在于，为提高锂的回收率，可将某一段产出的六水氯化镁晶体用上述盐湖卤水加热重溶，再冷却结晶，液固分离。