发明内容

本发明的目的是提供一种工艺简单的利用镁橄榄石制备电熔镁砂和硅铁合金的生产方法，所制备的产品应用范围广、附加值高。

为实现上述目的，本发明所采用的技术方案是：将镁橄榄石或与焦炭或与无烟煤按重量比为1∶0.1～0.16置入电弧炉中，在1900～3000℃条件下熔融还原，保温0.5～2小时，经自然冷却后分离。得到耐火材料用的电熔镁砂和冶炼用的硅铁合金。

其中：镁橄榄石的主要化学成份是，MgO含量为39～49wt％、SiO2含量为38～42wt％、Fe2O3含量为7～11wt％。

由于采用上述技术方案，本发明通过高温熔融还原镁橄榄石，经精炼沉淀，使镁橄榄石中MgO与硅铁完全分离，得到了耐火材料用的电熔镁砂和冶炼用的硅铁合金。所制备的最终产品电熔镁砂和硅铁合金应用范围广，附加值高，达到了镁橄榄石的高效综合利用。