权利要求书

1、一种镁铁尖晶石砂，其特征在于是由氧化镁和氧化铁按重量份配比制成，氧化镁和氧化铁按重量份为100份计，氧化镁和氧化铁的重量份配比是氧化镁85～98份、氧化铁2～15份。

2、一种权利要求1所述的镁铁尖晶石砂的制造方法，其特征在于其步骤如下：

(1)将氧化铁磨成细粉；

(2)将氧化镁、氧化铁按重量份配比配料；

(3)将混合物料放入三相电弧炉中，在温度为2800～3200℃，熔融9～11小时；

(4)将烧成品在自然温度下，冷却6-7天，破砣出产品。

3、一种权利要求2所述的镁铁尖晶石砂的制造方法，其特征在于其步骤还包括，在步骤(2)将氧化镁、氧化铁按重量份配比配料后，将混合料投入混料机中，加入氧化镁和氧化铁总重量的5％～15％的结合剂水，混合均匀；将混合均匀的物料，经压密机压密后，进入压球机成球；物料成球后在自然温度下，干燥脱水，脱水时间为2～4天；将干燥后的物料再进行步骤(3)和步骤(4)。