具体实施方式

实施例1

原料：氧化镁：MgO 92.79％、SiO2 0.56％、CaO 1.15％、灼碱4.5％、                       Fe2O3 0.8％、Al2O3 0.2％；

氧化铁：Fe2O3 97.5％、SiO2 1.1％。

一种镁铁尖晶石砂，其制造方法如下：

(1)将氧化铁磨成小于500目细粉；

(2)取氧化镁、氧化铁，其重量份配比是95∶5，混合均匀；

(3)将混合后的物料放入三相电弧炉中，在温度为3000℃，熔融10小时；

(4)将烧成品在自然温度25℃下，冷却6天，破砣出产品；

结果见表1

实施例2

原料：氧化镁：MgO 92.4％、SiO2 0.6％、CaO 1.2％、灼碱5％、                       Fe2O3 0.6％、Al2O3 0.2％；

氧化铁：Fe2O3 97％、SiO2 1.2％。

一种镁铁尖晶石砂，其制造方法如下：

(1)将氧化铁磨成小于500目细粉；

(2)取氧化镁、氧化铁，其重量份配比是85∶15，然后投入混料机中，加入氧化镁和氧化铁总重量的5％的结合剂水，混合均匀；将混合均匀的物料，经压密机压密后，进入压球机成球；物料成球后在自然温度25℃下，干燥脱水，脱水时间为2天；

(3)将干燥后物料放入三相电弧炉中，在温度为2800℃，熔融11小时；

(4)将烧成品在自然温度25℃下，冷却6天，破砣出产品；

结果见表1

实施例：3

原料：氧化镁：MgO 93.2％、SiO2 0.6％、CaO 1.1％、灼碱4％、                       Fe2O3 0.9％、Al2O3 0.2％；

氧化铁：Fe2O3 98％、SiO2 1.1％。

一种镁铁尖晶石砂，其制造方法如下：

(1)将氧化镁磨成小于0.6mm的颗粒，氧化铁磨成小于300目的细粉；

(2)取磨后的氧化镁、氧化铁，其重量份配比是98∶2，然后投入混料机中，加入氧化镁和氧化铁总重量的15％的结合剂水，混合均匀；将混合均匀的物料，经压密机压密后，进入压球机成球；物料成球后在自然温度20℃下，干燥脱水，脱水时间为4天；

(3)将干燥后物料放入三相电弧炉中，在温度为3200℃，熔融9小时；

(4)将烧成品在自然温度20℃下，冷却7天，破砣出产品。

结果见表1

实施例4

原料：氧化镁：MgO 94.6％、SiO2 0.5％、CaO 1.1％、灼碱3％、                       Fe2O3 0.6％、Al2O3 0.2％；

氧化铁：Fe2O3 98％、SiO2 1.0％。

一种镁铁尖晶石砂，其制造方法如下：

(1)将氧化镁磨成小于0.6mm颗粒，氧化铁磨成小于400目的细粉；

(2)取磨后的氧化镁、氧化铁，其重量份配比是94∶6，然后，投入混料机中，加入氧化镁和氧化铁总重量的10％的结合剂水，混合均匀；将混合均匀的物料，经压密机压密后，进入压球机成球；物料成球后在自然温度25℃下，干燥脱水，脱水时间为3天；

(3)将干燥后物料放入三相电弧炉中，在温度为3000℃，熔融10小时；

(4)将烧成品在自然温度25℃下，冷却6天，破砣出产品。

结果见表1