具体实施方式

下面将背景技术与本发明对比详细叙述本发明的内容：

普通白云石砖(普通耐火材料砖)所具有的特征整理如下：

a、优点

①对水泥熟料具备化学稳定性和亲和性

②耐火性高

③容易挂窑皮

④价格比较便宜

b、缺点

①抗热震性差

②热膨胀性和收缩性大

③热导率高

④会被Cl和SO3化学侵蚀

⑤抗水化性差

提高MgO含量为70％左右的镁钙砖特征：

①可以抑制氯化物，硫化物与CaO反应生成的低熔点的化合物

②可以抑制在窑内与CO2反应形成的化合物-CaCO3

③可通过控制MgO-CaO的结合，可以提高抗热震性

④可以改善抗水化性

添加ZrO2后的镁钙锆砖特征：

①进一步提高对氯化物和硫化物的耐蚀性

②进一步提高抗水化性

③降低热导率

④抑制热膨胀和收缩

⑤进一步增加抗热震稳定性

拟解决的关键技术问题

①增加MgO的含量时必须使方镁石尽量很好包裹方钙石，使制品增加抗水化性。

②所增加的ZrO2与CaO在其质中的结合必须是均匀的，缓和砖膨胀和收缩时产生热应力，增加热震稳定性。

详细说明项目研究开发的基本原理

白云石砖是一种非常好的砖，由于白云石砖的化学组成最接近水泥熟料，因此，化

学稳定性和挂窑皮性都非常好，但在回转窑运转率低的情况下，其缺点严重，一是残余收缩大，热剥落快，二是抗水化性差，使其使用受到限制。

①增加MgO的含量从而提高其残余收缩，改善抗水化性差特点，回转窑使用白云

石砖所担心的问题之一是残余收缩，其缺点是砖一旦被冷却便容易松动，图1示出了MgO含量永久线变化的关系。

砖的永久线变化受到CaO成份的影响，通过减少CaO能得到的量的改善。

本发明的镁钙锆砖设定了永久线变化为0％的MgO含量。

②水化性

水化现象也可以说是白云石砖的最大不足之处，对维持停窑内附砖的质量和维持

库存砖质量非常重要。

这种现象是CaO与大气中的水分相反应，生成Ca(OH)2所产生的，因此减少CaO

(增加MgO成份)是最有效的，另外由于反应是从最细微的部分开始，因此，添加ZrO2可以固化镁钙锆砖基质中的CaO成分。图2示出了因水化作用造成的各种砖的增重曲线。

③显微组织

基质中的CaO和ZrO2相结合形成CaO-ZrO2分布在基质中，形成这种结合时的膨胀所产生的气孔会使砖产生出适应性，并且砖内产生微细裂纹，缓和热应力和抑制裂纹扩散来提高砖的热震稳定性。

实施例1

水泥回转窑用镁钙锆砖，它是由以下成分按重量份比例组成：

镁钙砂：CaO＞20％，加入量60份；

ZrO2颗粒：加入量8份；

高纯镁砂：  MgO≥97％，加入量29份；

结合剂石蜡：3份。

水泥回转窑用镁钙锆砖的生产工艺步骤为：

1)镁钙砂、高纯镁砂原料经鄂式破碎和对辊破碎后，进行筛分和粒度分级，镁钙砂粒度为5-3mm，3-1mm，1-0mm；用部分1-0mm的镁钙砂经镭锰磨制成＜0.088mm的细粉，

高纯镁砂破碎成3-1mm和1-0mm；

2)配料：5-3mm镁钙砂：10份

3-1mm镁钙砂：0份

1-0mm镁钙砂：10份

3-1mm高纯砂：17份

1-0mm高纯砂：12份

0.3-0mmZrO2颗粒：8份

＜0.088mm镁钙砂：30份

石蜡：3份

3)混砂：将配好的料用混砂机混制成泥料；

4)成型：用摩擦机将泥料在模具槽内压制成用户所需砖型尺寸；

5)烧成：将砖坯子码上台车进隧道窑烧成，烧成温度1600℃；

6)拣选：将烧成出窑的砖进行成品和废品的拣选；

7)包装：将成品砖打包装。

本发明达到的主要技术指标：

砖的指标：MgO≥77％，CaO≥12％，ZrO2≥7％

荷重软化温度≥1700℃  体积密度≥3.05g/cm3  常温耐压强度≥60Mpa

热震稳定性风冷(950℃)≥80次

实施例2

水泥回转窑用镁钙锆砖，它是由以下成分按重量份比例组成：

镁钙砂：CaO＞20％，加入量50份；

ZrO2颗粒：加入量8份；

高纯镁砂：MgO≥97％，加入量25份；

石蜡：2份。

所述的水泥回转窑用镁钙锆砖的生产工艺步骤为：

1)、镁钙砂、高纯镁砂原料经鄂式破碎和对辊破碎后，进行筛分和粒度分级，镁钙砂粒度为5-3mm，3-1mm，1-0mm；用部分1-0mm的镁钙砂经镭锰磨制成＜0.088mm的细粉，高纯镁砂破碎成3-1mm和1-0mm；

2)、配料：5-3mm镁钙砂：8份

3-1mm镁钙砂：8份

1-0mm镁钙砂：8份

3-1mm高纯镁砂：16份

1-0mm高纯镁砂： 9份

0.3-0mm ZrO2颗粒：8份

＜0.088mm镁钙砂：26份

石蜡：2份。

其余步骤同实施例1。

实施例3

水泥回转窑用镁钙锆砖，它是由以下成分按重量份比例组成：

镁钙砂：CaO＞20％，加入量70份；

ZrO2颗粒：加入量10份；

高纯镁砂：MgO≥97％，加入量35份；

石蜡：4份。

所述的水泥回转窑用镁钙锆砖的生产工艺步骤为：

1)、镁钙砂、高纯镁砂原料经鄂式破碎和对辊破碎后，进行筛分和粒度分级，镁钙砂粒度为5-3mm，3-1mm，1-0mm；用部分1-0mm的镁钙砂经镭锰磨制成＜0.088mm的细粉，高纯镁砂破碎成3-1mm和1-0mm；

2)、配料：5-3mm镁钙砂：12份

3-1mm镁钙砂：12份

1-0mm镁钙砂：12份

3-1mm高纯镁砂：30份

1-0mm高纯镁砂：5份

0.3-0mm ZrO2颗粒：10份

＜0.088mm镁钙砂：34份

石蜡：4份。

其余步骤同实施例1。