发明内容

针对背景技术存在的问题，本发明的目的是提供一种水泥回转窑用镁钙锆砖，通过在传统的镁钙系耐火材料中增加MgO的含量，使方镁石包裹方钙石，达到抗水化目的，并且添加ZrO2颗粒，使砖内发生微细裂纹，缓和热应力和抑制裂纹扩散的方法，提高砖的抗热震稳定性。

为实现上述目的，本发明通过以下技术方案实现：

水泥回转窑用镁钙锆砖，其特征在于它是由以下成分按重量份比例组成：

镁钙砂：CaO＞20％，加入量50-70份；

ZrO2颗粒：加入量6-10份；

高纯镁砂：  MgO≥97％，加入量25-35份；

石蜡：2-4份。

所述的水泥回转窑用镁钙锆砖的生产工艺，其特征在于工艺步骤为：

1)镁钙砂、高纯镁砂原料经鄂式破碎和对辊破碎后，进行筛分和粒度分级，镁钙砂粒度为5-3mm，3-1mm，1-0mm；用部分1-0mm的镁钙砂经镭锰磨制成＜0.088mm的细粉，高纯镁砂破碎成3-1mm和1-0mm；

2)配料：5-3mm镁钙砂：8-12份

3-1mm镁钙砂：8-12份

1-0mm镁钙砂：      8-12份

3-1mm高纯镁砂：    10-30份

1-0mm高纯镁砂：    5-15份

0.3-0mm ZrO2颗粒： 6-10份

＜0.088mm镁钙砂：  20-40份

石蜡：2-4份

3)混砂：将配好的料用混砂机混制成泥料；

4)成型：用摩擦机将泥料在模具槽内压制成用户所需砖型尺寸；

5)烧成：将砖坯子码上台车进隧道窑烧成，烧成温度1600℃；

6)拣选：将烧成出窑的砖进行成品和废品的拣选；

7)包装：将成品砖打包装。

本发明达到的主要技术指标：

砖的指标：MgO≥77％，CaO≥12％，ZrO2≥7％

荷重软化温度≥1700℃

体积密度≥3.05g/cm3

常温耐压强度≥60Mpa

热震稳定性风冷(950℃)≥80次

本发明的经济效益和社会效益体现在：我国是白云石矿石资源的大国，价格比较低廉，并且由白云石矿石开采到深加工做出的镁钙砖是一种无污染、高耐火度的优质耐火材料，虽然镁钙砖在钢铁行业的炉外精炼上发挥了很大优势，但是易水化和热震稳定性差的缺点，使其始终无法在水泥行业得到大量使用，所以研制出抗水化、热震稳定性好的MgO-CaO-ZrO2砖将对镁钙材料更好服务高温工业做出巨大贡献。另外根据资料显示美国2000年在水泥回转窑碱性砖总使用量中已有99.2％被无铬砖代替而我国直到今天大部分厂家回转窑烧成带的砖还是直接结合镁铬砖，随着国民经济的发展和国家对环保要求的越来越严格，镁铬砖带来的+6价铬的污染公害将逐渐被人们所认识到，所以尽快研制出替代镁铬砖的产品对行业发展将产生巨大意义。对国家环境保护做出巨大贡献。

与背景技术相比的有益效果是：通过在传统的镁钙系耐火材料中增加MgO的含量，使方镁石包裹方钙石，达到抗水化目的，并且添加ZrO2颗粒，使砖内发生微细裂纹，缓和热应力和抑制裂纹扩散的方法，提高砖的抗热震稳定性。

附图说明

图1是MgO含量永久线变化的关系曲线。图2是因水化作用造成的各种砖的增重曲线。         具体实施方式