权利要求书

1.一种高强镁铬砖，其特征在于：由以下组分构成，电熔镁铬合成料占总重量的40～80％，电熔镁砂占总重量的5～40％，铬精矿或工业氧化铬占总重量的5～20％，合成添加料占总重量的0.5～10％。

2.根据权利要求1所述的高强镁铬砖，其特征在于：合成添加料为轻烧镁粉、单斜锆和氧化铝粉，以亚硫酸纸浆废液为结合剂。

3.根据权利要求1所述的高强镁铬砖的制备方法，其特征在于：先制备添加料，以轻烧镁粉、单斜锆和氧化铝粉为原料，经混练、压成荒坯，进行干燥后，在1600℃～1800℃煅烧制备而成，然后，将电熔镁铬合成料、电熔镁砂破粉碎成粒度为5-0mm的颗粒和粒度小于0.088mm的细粉，铬精矿破碎成3-0mm的颗粒，合成添加料破粉碎成2-0mm的颗粒和粒度小于0.088mm的细粉，配合后以亚硫酸废液为结合剂，经湿碾机混练、高吨位压力机成型，干燥后，进隧道窑，于1750℃～1850℃高温烧成。