权利要求书

1.一种利用铝型材厂污泥制备镁铝尖晶石材料的原料配方，其特征在于：原料主要由铝型材 厂污泥和碱式碳酸镁组成。

2.根据权利要求1所述的利用铝型材厂污泥制备镁铝尖晶石材料的原料配方，其特征在于： 所述的原料配方的重量配比为：铝型材厂污泥为60～70％，碱式碳酸镁为30～40％。

3.根据权利要求1或2所述的利用铝型材厂污泥制备镁铝尖晶石材料的原料配方，其特征在 于：所述的原料配方中Al2O3/MgO的化学成分含量比范围为2.1～3.0。

4.一种利用铝型材厂污泥合成镁铝尖晶石材料的制备方法，其特征在于：以铝型材厂污泥和 碱式碳酸镁为主原料，将原料混合压制成型，经高温反应，反应产物经冷却，制备得到镁 铝尖晶石材料。

5.根据权利要求4所述的利用铝型材厂污泥制备镁铝尖晶石材料的制备方法，其特征在于： 所述方法的制备步骤为：按配方将铝型材厂污泥和碱式碳酸镁置于球磨机中研磨24小时， 其中原料∶磨球∶水＝1∶1.5∶0.8，研磨的浆料过滤脱水、100℃烘干24小时和破碎，得 到小于30目的统料；在统料中添加(重量比)6～8％的水进行混料，混料搅拌均匀；混料 压制成型；成型坯体100℃烘干24小时；干坯置于窑炉中反应烧结、自然冷却至室温； 得到MgAl2O4含量为80～98％的镁铝尖晶石材料。

6.根据权利要求5所述的利用铝型材厂污泥合成镁铝尖晶石材料的制备方法，其特征在于： 所述的镁铝尖晶石反应温度范围为1300～1650℃，反应烧结保温时间为1～8小时。