权利要求书

1.一种利用废钢包镁碳砖提取镁碳颗粒的生产工艺，其特征在于工艺步骤为：(1)原料分选；(2)去除表皮铁质；(3)水化处理；(4)烘烤；(5)颚破机破碎；(6)颗粒处理；(7)强力磁选处理；(8)筛分处理；(9)制得镁碳颗粒产品。